# ACRITON PROTECTOR ANTIGRAFFITI

### CODIGO: XT17011_

DESCRIÇÃO: Produto à base solvente transparente incolor, mono componente que protege as mais variáveis superfícies da penetração dos grafites. Para a limpeza das tintas não são necessários produtos químicos agressivos, na maioria dos casos eliminam-se simplesmente com água.

UTILIZAÇÃO: Especialmente indicado para impedir que os grafites tenham artificio em todo o tipo de superfícies, conseguindo desta maneira uma prevenção anti -grafite. Aplicável sobre máquinas, betão, tijolo face à vista, mármore, tinta, metal, cerâmica, granito, pedra artificial, etc.

## CARACTERISTICAS

- Incolor. Não provoca mudanças na cor nem na tonalidade do suporte.

- Mono componente

- Fecha a estrutura porosa do material, evitando que o grafite penetre nos poros do material, facilitando a sua eliminação.

- Excelente poder de penetração

- Não precisa primário

- Fácil aplicação.

- Aplicável sobre os mais variados suportes porosos e não porosos (de cimento, betão, tijolo face à vista, mármore, tinta, metal, cerâmica, granito, marmorite, pedra artificial, etc.). Não aconselhamos a sua aplicação sobre tintas à base de Pliolite®

- Protecção duradoura.

DADOS TÉCNICOS

Acabamento	  : Invisível

Cor	  : Transparente

Densidade	  : 0.86 ± 0.05 Kg/lt.

### Sólidos em volume : 35 ± 1 %

Tempo de aplicação: 30-90 minutos dependendo da humidade ambiental.

Secagem: 1-2 h dependendo da humidade ambiental.

Repintura: 4-12 h dependendo da humidade ambiental

Rendimento teórico:	8 - 10 m2/lt recomendam- se duas demãos

Ponto inflamação:  32 – 55ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COVs 423g/l

## CONDICÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha, rolo, pistola pneumática, airless.

Para proteger as superfícies adequadamente, devem-se aplicar duas demãos, uniformes, sobre superfícies limpas e secas.

A segunda demão deverá dar-se sempre depois da primeira estar seca.

Limpeza:	Os equipamentos devem ser lavados minuciosamente com o diluente clorocaucho. No caso de usar trinchas e rolos estes devem ser limpos e secos totalmente ou depois da aplicação devem ser eliminados.

## NORMAS DE APLICAÇÃO

- Não precisa primário.

- Recomendamos que se faça um teste, num lugar pouco visível, para testar a adaptação do produto a uma determinada superfície.

- Em superfícies de tijolo, betão, mármore, etc. aplicar o produto com a superfície limpa e seca, sobretudo quando esta é porosa.

- Em suportes já pintados aplicar directamente considerando sempre que alguns tipos de tinta podem apresentar problemas de enfraquecimento ou coloração pelo que se recomenda um ensaio prévio.

- Em superfícies grandes, as irregularidades ocasionais do suporte (rugosidades, ondulações, etc.) podem provocar diferenças no aspecto do acabamento pelo que recomendamos ensaiar previamente. Efectuar uma uniformização prévia da superfície.

- Não se pode utilizar este produto a temperaturas inferiores a 4ºC.

- Não aconselhamos a sua aplicação sobre tintas à base de Pliolite®

- Agitar bem o conteúdo da embalagem.

- Não necessita diluição.

- Produto pronto para aplicar

### APRESENTAÇÃO

Embalagens de 4 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo de armazenagem aproximado de 18 meses, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

INFLAMÁVEL.

Aplicar com ventilação adequada

Evitar a inalação prolongada

Utilizar protecção respiratória se for necessário.

Manter fora do alcance das crianças.

Evitar o contacto com os olhos e a pele.

Manter o recipiente bem fechado.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: procurar imediatamente o médico e mostrar-lhe a etiqueta da embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.