### Acriton Tex Aneto

# CODIGO: XT307200

DESCRIÇÃO: Revestimento impermeabilizante formado por uma dispersão aquosa de copolímeros acrílicos com pigmentos especiais, que lhe conferem um acabamento texturado liso perfeito para a decoração e protecção de fachadas.

UTILIZAÇÃO: 	Protecção e decoração de fachadas, muros e superfícies exteriores de cimento, tijolo, betão, etc.…

# CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidade total à agua da chuva.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte

- Resistente ao envelhecimento.

- Resistente à intempérie e raios ultra violetas.

- Flexível. Não se fragmenta nem fissura perante os movimentos da obra devidos a mudanças de temperatura.

- Cobre pequenas fissuras e disfarça irregularidades do suporte.

- Resistência à abrasão e aos golpes

- Auto extinguível. Não propaga o fogo, não inflamável.

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais usados na construção.

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate texturado liso

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Água

Cor:		Branco

Densidade:	1,80 ( 0,05 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	76 ( 1% em peso.

Tempo de secagem:

Ao tacto:        30 min - 1 horas (20ºC y 65% H.R.)

Repintura: 6-8 horas

Rendimento teórico:

3 - 4 m2/lt. dependendo da rugosidade,  tipo de acabamento e absorção do suporte.

Certificações:

- Permeabilidade à agua:

P:28 g/dm2 x d (NFT 30801)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (c)  (75/40) Máx. COVs  39 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha		Rolo		Pistola Aerográfica

Diluição:		             5% máx.	5% máx.	 5-10% máx.

Diluente:			Água

## Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, algas, etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Observações: 	Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Não aplicar se se prevê chuva nas 24h seguintes à aplicaçã

Superficies novas:

- Recomenda-se fixar a superfície com Acrifix 002 (diluição 1 a 1)

- Aplicar una primeira demão do Produto diluído com uns 5-10% de água. Depois de Seca aplicar una camada de produto puro.

- Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do revestimento.

Superfícies pintadas em mau estado ou fundos muito absorventes:

- Fixar sempre a superfície com Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à pintura de 2 demãos do Produto, primeira demão diluída com uns 5% e depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

- Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador ou Acrifix 002.

- Se a tinta está em mau estado (com má aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acrifix 002 procedendo como nas superfícies novas.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas. Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.