### INTACRIL EXTRA

#### CODIGO: XT300510

DESCRIÇÃO: Tinta plástica formada por uma dispersão aquosa de copolímeros acrílicos com pigmentos e aditivos especiais, ideal para a decoração e protecção tanto de superfícies interiores como exteriores, dada a sua elevada resistência e cobertura.

UTILIZAÇÃO: Aplicar em superfícies exteriores e interiores de gesso, cimento, betão e outros materiais da construção.

# CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidade total à agua da chuva.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais utilizados na construção.

- Grande poder cobertura.

- Resistente à intempérie e raios ultravioletas.

- Aplicável sobre argamassas ligeiramente húmidas.

- Não propaga o fogo. Não é inflamável.

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

- Cor branco estável. Não amarelece.

- Elevado rendimento.

- Muito lavável.

DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Agua

Cor:		Branco

Densidade:	1,48 ( 0.05 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	57 ( 1 % em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30min - 1 horas (20ºC e 65% H.R.)

Repintura: 6 horas

Rendimento teórico:	8-12 m2/lt. E demão, dependendo da rugosidade e absorção do suporte.

Certificações:

- Permeabilidade à água:

P:13 g/dm2 x d (NFT 30801)

- Resistência à esfrega húmida:

Classe 3   (UNE  EN ISO 11998)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (a)  (75/30) Máx. COVs  29 g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/Rolo		Pistola Aerográfica	Pistola Airless

Diluição:		             0- 5% máx.	                 5% máx.	 	   5-10% máx.

Diluente:			Água

## Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização

NORMAS DE APLICAÇÃO:

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Observações: 	Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Não aplicar se à previsão de chuva nas 24h seguintes à aplicação.

Superfícies novas de cimento, gesso, escayola:

- Aplicar uma demão de Produto diluído com uns 10-15 % de água. Depois de seca, aplicar uma demão de produto puro.

- Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do produto final aplicado.

Superfícies antigas à base de cal, tintas velhas, fundos muito absorventes ou pouco consolidados:

- Fixar a superfície com Acrifix (diluição 4 de água com 1 de produto) ou Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à aplicação de 2 demãos de Produto, primeira demão diluída com uns 5% e depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

- Se as superfícies apresentam fungos, limpar primeiro com Acritón Limpador Anti fungos.

- Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador ou Acrifix 002.

- Se a tinta está em mau estado (fraca aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acrifix 002 procedendo como nas superfícies novas.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 750 ml, 4 e 15 litros.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, em embalagens originais.

Preservar as embalagens das geadas. Evitar a exposição directa do sol.

## PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve-se ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

Data de edição: Maio 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tél.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.