INTACRIL ANTI FUNGO

# CODIGO: XT300530

DESCRIÇÃO: Tinta plástica mate, formada por uma dispersão aquosa de copolímeros acrílicos com pigmentos e aditivos especiais de grande poder fungicida e algicida, especialmente indicado para a protecção e decoração de interiores e exteriores onde se possam desenvolver algas e fungos.

UTILIZAÇÃO: Indicada para locais em interiores onde facilmente se podem desenvolver fungos (industrias de produtos alimentares, cozinhas e casas de banho, hotéis, lavandarias, armazéns, etc…) e em construções exteriores situados em lugares onde facilmente se podem desenvolver fungos, líquenes e algas (zonas de chuva frequente e alta humidade, próximos ao mar, zonas de abundante vegetação).

# CARACTERÍSTICAS

- Eficaz acção fungicida e algícida.

- Resistência ao ataque dos fungos, bolor e algas.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte.

- Totalmente lavável.

- Resistente à intempérie, ao ozono e aos raios ultravioletas.

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais usados na construção.

- Grande poder de cobertura.

- Uma vez aplicado e seco é inofensivo para animais e plantas.

- Fácil aplicação.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Agua

Cor:		Branco

Densidade:	1,48 ( 0.05 Kg/lt.

Conteúdo em sólidos:	57 ( 1% em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30min - 1 horas (20ºC e 65% H.R.)

Repintura: 6 horas

Rendimento teórico:	8-12 m2/lt por demão.

Certificações:

- Permeabilidade à água:

P: 9 g/dm2 x d (NFT 30801)

- Resistencia à esfrega húmida:

Classe 3   (UNE  EN ISO 11998)

- Resistência aos fungos

Nivel 0 (BS  3900)

- Resistência às algas

Nivel 0 (ASTM 5589)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (a)  (75/30) Máx. COVs  29 g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha		Rolo		Pistola Airless

Diluição:			3% máx.	5% máx.	      5% máx.

Diluente:		Água

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização.

### NORMAS DE APLICAÇÃO

- Agitar bem o conteúdo da embalagem.

- Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos etc.…

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

- Observações: Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte. Não aplicar se se prevê chuva nas 24h seguintes à aplicação.

Superfícies novas, cimento, gesso, escayola:

- Aplicar uma demão de Produto diluído com uns 10-15 % de água. Depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

- Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do revestimento.

Superfícies antigas pintadas à base de cal, tintas velhas, fundos muito absorventes ou pouco consolidados:

- Fixar a superfície com Acrifix (diluição 4 de água com 1 de produto) ou Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à aplicação de 2 demãos de Produto, primeira demão diluída com uns 5% e depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

- Se as superfícies apresentam fungos, limpar primeiro com Acritón Limpador Anti fungos.

- Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador ou Acrifix 002.

- Se a tinta está em mau estado (fraca aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acrifix 002 procedendo como nas superfícies novas.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 15 litros

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.