# INTACRIL ULTRA

##### CODIGO: XT300550

DESCRIÇÃO: Tinta plástica mate à base de dispersões aquosas de copolímeros acrílicos com pigmentos e aditivos especiais, indicada para a protecção e decoração de superfícies interiores e exteriores, destacando-se pelo seu alto poder de cobertura e brancura.

UTILIZAÇÃO: Aplicável sobre gesso, cimento, escayola, betão e outros materiais da construção.

CARACTERÍSTICAS:

- Alto poder de cobertura.

- Resistente ao exterior.

- Lavável.

- Transpirável.

- Alto rendimento.

- Grande brancura. Não amarelece.

- Boa aderência.

#### DADOS TÉCNICOS

## Acabamento:	Mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Água

Cor:		Branco

## Densidade:	1,56 ( 0,05 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:  60 ( 1 % em peso.

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30 min - 1 horas (20ºC e 65 % H.R.)

Repintura: 4 a 6 h.

Rendimento teórico: Por demão, 6 a 11 m2 (dependendo do suporte)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (a)  (75/30) Máx. COVs  29 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha	/ Rolo	Pistola Airless		Pistola Aerográfica

Diluição:			5% máx.	5% máx.	    	 5% máx.

Diluente:			Água

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente

após a sua utilização.

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Observações: Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Superfícies novas, cimento, gesso, escayola:

Aplicar uma demão de Produto diluído com uns 10-15 % de água. Depois de seca aplicar una capa de produto puro.

Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do revestimento.

Superfícies antigas pintadas com cal, fundos muito absorventes ou pouco consolidados:

Fixar a superfície com Acrifix (diluição 4 de água com 1 de produto) ou Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à aplicação de 2 demãos de Produto, primeira demão diluída com uns 5% e depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

Se as superfícies apresentam fungos, limpar primeiro com Acritón Limpador Anti fungos.

Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador ou Acrifix 002.

Se a tinta está em mau estado (fraca aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acrifix 002 procedendo como nas superfícies novas.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens de plástico de 4 lt  e 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.