ACRITON RUGOSO ELÁSTICO

##### CODIGO: XT301100

DESCRIÇÃO	: Revestimento impermeabilizante elástico rugoso de alta qualidade, formado por uma dispersão aquosa de copolímeros acrílicos com sílicas micronizadas, pigmentos e cargas inorgánicas, que uma vez secos proporcionam uma película elástica,  impermeável, de extraordinaria   resistência à intemperie  e  aos pequenos movimentos da obra.

UTILIZAÇÃO: 	Revestimento de impermeabilização e estanqueidade para a protecção e decoração de fachadas, muros, em geral, de qualquer superficie exterior de cimento, tijolo, betão, etc…especialmente indicado para superficies onde existam ou venham a produzir-se fissuras e/ou fendas com uma abertura até 2mm.

# CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidade total da água da chuva.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte.

- Grande elasticidade e alongamento.

- Resistente ao envelhecimento.

- Resistente à intempérie e raios ultravioletas.

- Flexível. Não se fragmenta nem fissura perante os movimentos da obra nem devido a mudanças de temperatura.

- Resistência química aos fumos industriais, atmosferas salinas, ácidos, gorduras, etc.…

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais usados na construção.

- Auto extinguível. Não propaga o fogo, não inflamável.

- Aplicável sobre argamassas ligeiramente húmidas.

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

- Fácil aplicação.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Agua

Cor:		Branco e 96 cores

Densidade:	1,39 ( 0.02  Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	66 ( 1 % em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto: 2- 4 horas (20ºC y 65% H.R.)

Repintura:  12 - 24 horas

Rendimento teórico: Dependendo da rugosidade e absorção do suporte:

Impermeabilidade: 1,2-1,5 lt/m2

Estanqueidade:       1,0-1,4 lt/m2

Certificações:

- Envelhecimento térmico

PM: 3.2% RT: 83 kg/cm2 e AR: 14%

(UNE 53413 ap.4.9)

- Resistencia à tracção e alongamento à rotura

RT: 28 kg/cm2 e AR: 189%

(UNE 53413 ap 4.5)

- Impermeabilidade à agua:

IMPERMEÁVEL  (NFT 30701)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (c)  (75/40) Máx. COVs  39 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Escova/Rolo

Diluição:			Não precisa

Diluente:			Agua

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente

após a sua utilização.

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

SEMPRE Limpar a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, algas, etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Observações: Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte. Não aplicar se se prevê chuva nas 24h seguintes à aplicação

Preparação das superfícies:

- Fixar sempre a superfície com Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à pintura com 2 demãos do Produto, primeira demão diluído com uns 5% e depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

- Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador.

- Quando existam fissuras com espessuras superiores a 2mm devera-se tapar as fissuras com uma mistura de Acritón Rugoso Elástico e uns 30% de areia fina e seca. Depois aplicar-se-á sobre ela uma rede de fibra de vidro, a qual se pintará com Acritón Rugoso Elástico.

| TRATAMENTO DE ESTANQUEIDADE | TRATAMENTO DE IMPERMEABILIDADE |
| --- | --- |
| 1. Aplicar tramos de 1m. de largura de uma camada de Acritón Elástico diluído com uns 5% de água. Consumo aproximado de 0,35 lt/m2 | 1. Aplicar uma camada de Acritón Rugoso Elástico diluido com uns 5% de agua. Consumo aproximado de 0,25 lt/m2 |
| 2. Depois colocar uma malha plana de fibra de vidro, auxiliando-se com o rolo, para que fique bem incorporada na tinta. A sobreposição de uma malha sobre a outra deve ser imperceptível. | 2. No día seguinte, aplicar uma camada de Acritón Rugoso Elástico puro. Consumo aproximado de 0,35 lt/m22. |
| 3. No dia seguinte aplicar uma demão de impregnação e selante da malha com Acritón Rugoso Elástico puro. Consumo aproximado de 0,6 lt/m2 | 3. Depois de seca a camada anterior, aplicar outra camada de Acritón Rugoso Elástico puro. Consumo aproximado de 0,3 lt/m2 |
| 4. Passadas 24 horas, aplicar outra demão de Acritón Rugoso Elástico puro. Consumo aproximado de 0,4 lt/m2 |  |

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas. Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Junho 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.