# ACRITON LISO

### CODIGO: XT302000

DESCRIÇÃO	 Revestimento impermeabilizante liso de alta qualidade, formado por uma dispersão aquosa de copolímeros acrílicos com pigmentos e aditivos especiais, perfeito para a protecção e decoração de fachadas.

UTILIZAÇÃO: Protecção e decoração de fachadas, muros e superfícies exteriores de cimento, tijolo, betão, etc…

## CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidade total da água da chuva.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte.

- Resistente ao envelhecimento.

- Resistente à intempérie e raios ultravioletas.

- Flexível. Não se fragmenta nem fissura perante os movimentos da obra nem devido a mudanças de temperatura.

- Resistência química aos fumos industriais, atmosferas salinas, ácidos, gorduras, etc.…

- Auto - lavável. A própria água da chuva elimina a sujidade depositada na superfície.

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais usados na construção.

- Auto extinguível. Não propaga o fogo, não inflamável.

- Aplicável sobre argamassas ligeiramente húmidas.

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

## DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Natureza:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Agua

Cor:		Branco e carta de 96 cores

Densidade:	Branco: 1,40 ( 0.05 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	59 ( 1% em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto:  30 min - 1 horas (20ºC e 65% H.R.)

Repintura: 6 horas

Rendimento teórico:	7 m2/lt dependendo da rugosidade e absorção do suporte.

Certificações:

- Impermeabilidade  à agua:

IMPERMEAVEL  (NFT 30701)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (c)  (75/40) Máx. COVs  39 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha		Rolo		Pistola Airless

Diluição:			5% máx.	5% máx.	      5% máx.

Diluente:			Agua

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente

após a sua utilização.

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

SEMPRE Limpar a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Observações: Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte. Não aplicar se se prevê chuva nas 24h seguintes à aplicação

Superfícies novas:

Recomenda-se fixar a superfície com Acrifix 002 (diluição 1 para 1) Aplicar uma primeira demão do Produto diluído com uns 5-10% de água. Depois de seca aplicar uma camada de produto puro.

Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do revestimento.

Superfícies pintadas em mal estado ou fundos muito absorventes:

Fixar sempre a superfície com Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à pintura com 2 demãos do Produto, primeira demão diluído com uns 5% e secando aplicar uma demão de produto puro.

Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acriton Fixador.

Se a tinta está em mau estado (com má aderência, fissurado ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acritón Fixador.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 750 ml,  4 lt  e 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas. Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.