ACRITON CROMATIC TINTA PLÁSTICA ACETINADA

# CODIGO: XT3060_ _

DESCRIÇÃO: Tinta plástica formada por uma dispersão aquosa de copolímeros vinílicos com pigmentos e aditivos especiais, ideal para ser aplicada em interiores pelo seu perfeito acabamento acetinado e muito indicada para suportes exteriores dada a sua impermeabilidade e resistência à intempérie.

UTILIZAÇÃO: Indicada para superfícies exteriores e interiores de gesso, cimento, betão e outros materiais da construção.

# CARACTERÍSTICAS

- Impermeável à água de chuva.

- Resistente ao envelhecimento.

- Resistente à intemperie.

- Flexível.

- Antifuego – Anti verdete.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte.

Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais utilizados na construção.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Acetinado

Brillo 60%:	13-19%

Veículo:	Resina vinílica

Disluição:	Agua

Cor: Ver carta cores Acritón Cromatic

Densidade:

- Base P  : 1,28 ( 0.02 Kg/lt

- Base D  : 1,26 ( 0.02 Kg/lt

- Base TR: 1,24 ( 0.02 Kg/lt

Conteúdo em sólidos:

- Base P  : 53 ( 1 % em peso

- Base D  : 52 ( 1 % em peso

- Base TR: 52 ( 1 % em peso.

Viscosidade de fabrico:	25.000 - 40.000 c.p.s. a 22ºC

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30 min - 1 horas (20ºC e 65% H.R.)

Repintura: 6 – 8 horas

Rendimento teórico:	4-10 m2/lt. e demão, dependendo da rugosidade e absorção do suporte.

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (a)  (75/30) Máx. COVs  29 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha		Rolo		Pistola Airless

Diluição:			5% máx.	5% máx.	      5% máx.

Diluente:		Agua

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente

após a sua utilização.

NORMAS DE APLICAÇÃO:

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Observações: 	Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Não aplicar se se prevê chuva nas 24h seguintes à aplicação.

Superfícies novas cimento, gesso, escayola:

Aplicar uma demão de Produto diluído com uns 10-15 % de água. Depois de seca, aplicar uma demão de produto puro.

Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do produto final aplicado.

Superfícies antigas à base de cal, tintas velhas, fundos muito absorventes ou pouco consolidados:

Fixar a superfície com Acrifix (diluição 4 de água com 1 de produto) ou Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à aplicação de 2 demãos de Produto, primeira demão diluída com uns 5% e depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

Se as superfícies apresentam fungos, limpar primeiro com Acritón Limpador Anti fungos.

Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador ou Acrifix 002.

Se a tinta está em mau estado (fraca aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acrifix 002 procedendo como nas superfícies novas.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 750 ml, 4 e 15 litros.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, em embalagens originais.

Preservar as embalagens das geadas. Evitar a exposição directa do sol.

## PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve-se ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

Data de edição: Maio 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.