ACRITON ANTI-VERDETE

##### CODIGO: XT302700

DESCRIÇÃO Revestimento impermeabilizante formulado à base de copolímeros acrílicos estirenados com pigmentos e aditivos especiais, que desenvolvem uma acção algicida e fungicida intensa e prolongada quando aplicada em superfícies exteriores.

UTILIZAÇÃO: Especialmente indicado em edificações exteriores situadas em zonas de condições climatológicas extremas, próximas ao mar, com abundante vegetação, etc…e naquelas onde aparecem facilmente fungos, líquenes e algas.

# CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidade total à agua da chuva.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte

- Potente acção algícida e fungicida permanente e inalterável durante longo tempo e resistente às mudanças de temperatura, água, radiações solares e anidrido carbónico.

- Resistente ao envelhecimento.

- Resistente ao ataque dos fungos do bolor (efeito fungi estático).

- Resistente à intempérie e raios ultravioletas.

- Flexível. Não se fragmenta nem fissura perante os movimentos da obra nem devido a mudanças de temperatura.

- Resistência química a fumos industriais, atmosferas salinas, ácidos, gorduras, etc

- Auto - extinguível. Não propaga o fogo, não é inflamável.

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais usados na construção.

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

- Uma vez aplicado e seco é inofensivo para os animais e plantas.

- Fácil aplicação.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos estirenados

Diluição:	Agua

Cor:		Branco/ outras cores segundo pedido.

Densidade:	Branco: 1,40 ( 0,05 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	 59(1 % em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30min - 1 horas   (20ºC e 65% H.R.)

Repintura:  6 horas

Rendimento teórico:	3-5 m2/lt. e demão dependendo da rugosidade e absorção do suporte.

Certificações:

- Resistencia aos fungos

Nivel 0 (BS  3900)

- Resistencia às algas

Nivel 0 (ASTM 5589)

- Impermeabilidade à agua:

IMPERMEABLE  (NFT 30701)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (c)  (75/40) Máx. COVs  39 g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/Rolo		Pistola Aerográfica 	Pistola Airless

Diluição:	:		Não precisa	      	        5 -10 %		       5% máx.

Diluente:			Água

Limpeza:	Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização.

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, algas, etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Observações: Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte. Não aplicar se se prevê chuva nas 24h seguinte à aplicação

Superficies novas:

- Recomenda-se fixar a superfície com Acrifix 002 (diluição 1 a 1)

- Aplicar una primeira demão do Produto diluído com uns 5-10% de água. Depois de Seca aplicar una camada de produto puro.

- Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do revestimento.

Superfícies pintadas em mau estado ou fundos muito absorventes:

- Fixar sempre a superfície com Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à pintura de 2 demãos do Produto, primeira demão diluída com uns 5% e depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

- Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador.

- Se a tinta está em mau estado (com má aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acritón Fixador.

### APRESENTAÇÃO

### Embalagens metálicas de 4 e 15 lts.

### ARMAZENAGEM

### Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES		Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Maio 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.