ACRITON COBERTURAS

CODIGO: XT3032__

DESCRIÇÃO· Revestimento impermeabilizante elástico não asfáltica, formado por uma dispersão tixotrópica de copolímeros acrílicos, de grande durabilidade e elasticidade permanente.

UTILIZAÇÃO: 	Impermeabilização de telhados, terraços, sotãos, arcos, cúpulas, etc. e em geral, de qualquer superficie exterior de cimento, pedra, fibrocimento, galvanizado, etc. nas quais se pretenda impedir a infiltração de água.

# CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidade total da água da chuva.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte.

- Grande elasticidade

- Resistente ao envelhecimento, à intemperie e raios ultravioletas.

- Flexível. Não se fragmenta nem fissura perante os movimentos da obra nem devido a mudanças de temperatura

- Resistência química a fumos industriais, atmosferas salinas, ácidos, gorduras, etc

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais usados na construção

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

- Auto - extinguível. Não propaga o fogo, não é inflamável.

- Fácil aplicação

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Semi-mate

Brilho 60º:	2-3%

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Água

Tixotropía:	3,25 ( 0,25

Cor:		Branco, Vermelho telha, Cinzento claro, Verde montanha e Preto

Densidade:	1,39 ( 0,05 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	61 ( 1% em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto:  4-8 horas(20ºC e 65% H.R.)

Repintura:  12-24 horas

dependendo da espessura aplicada,

Rendimento teórico:	1,2 lt/m2.

(varia em função da espessura aplicada e da superficie e utilização a que se destina)

Certificações:

Envelhecimento térmico

PM: 3.1% RT: 24 kg/cm2 e AR: 369%

(UNE 53413 ap.4.9)

Resistencia à  tracção e alongamento à rotura

RT: 3 kg/cm2 e AR: 970%

(UNE 53413 ap 4.5)

Impermeabilidade à agua:

IMPERMEÁVEL  (NFT 30701)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (c)  (75/40) Máx. COVs  39 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/Rolo		Pistola Airless

Diluição:			Não precisa	     	 5% máx.

Diluente:			Água

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente

após a sua utilização.

Observações:   	Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC nem humidades superiores a 80%.

Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte. Não aplicar se à previsão de chuva ou geadas.

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Superficies porosas:

Se na superficie há fendas, orificios, etc.…reparar com uma mistura de três partes de areia e uma parte de ACRITON Coberturas.  Se a superficie está em bom estado, limpar e retirar os restos de pó, partículas soltas, etc...

Uma vez seca a superficie, aplicar uma primeira demão de producto diluido com uns 30-50% de água. Depois de seca, aplicar camadas cruzadas sucessivas de Acritón Coberturas sem diluir até conseguir a espessura desejada.

Superficies pulverulentas, não porosas e pouco resistentes:

Se na superficie há fendas, orificios, etc.…reparar com uma mistura de três partes de areia e uma parte de ACRITON Coberturas.  Se a superficie está em bom estado, limpar e retirar os restos de pó, partículas soltas, etc...

Uma vez seca, aplicar uma camada de 100 a 150 gr./m2. de Acriton Fixador, Passadas 24 horas, aplicar camadas cruzadas sucessivas de Acritón Coberturas sem diluir até conseguir a espessura desejada.

Superfícies metálicas:

Eliminar o óxido mediante escovagem, retirar o pó e desengordurar a superfície.

Aço/ferro:	Aplicar uma camada de Zarcão de Chumbo Acritón ou Primário antioxidante  Acritón. Passadas 24 horas, aplicar camadas cruzadas de Acritón Coberturas sem diluir até conseguir a espessura desejada.

Aço galvanizado, aluminio, zinco, chumbo:	Preparar con Wash- Primer e aplicar camadas cruzadas de Acritón Coberturas sem diluir até conseguir a espessura desejada.

TRATAMENTO DE ESTANQUIDADE:

1. Aplicar tramos de 1m. de largura (Aprox). de uma camada de Acritón Coberturas diluído com uns 5% de água. Consumo aproximado de 0,50 lt/m2

2. Depois colocar uma malha plana de fibra de vidro de 1 m de largura, que deve ficar bem aderente à camada de Acritón Coberturas. Deixar secar.

3. Aplicar uma camada de primário e selante da malha com Acritón Coberturas puro. Consumo aproximado de 0,7 lt/m2

4. Passadas 24 horas, aplicar outra camada de Acritón Coberturas puro. Consumo aproximado de 0,6 lt/m2

Observações:

As malhas colocam-se uma sobre a outra de 3 a 5 cm.

O processo de montagem deve-se efectuar desde o ponto mais baixo até ao

ponto mais alto, para que os suportes fiquem a favor da água.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 750 ml., 4 e 15 litros.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.