# ACRITON COBERTURAS TRANSITÁVEL

### CODIGO: XT3036__

DESCRIÇÃO: Revestimento impermeabilizante elástico não asfáltico, formado por uma dispersão tixotrópica de copolímeros acrílicos com áridos de granulometría seleccionada, que lhe permitem ser estendido em camadas grossas, de grande duração e elasticidade permanente.

UTILIZAÇÃO: Impermeabilização de terraços e azoteas destinada a suportar determinado tránsito, quer de cimento, mosaico, pedra, fibrocimento, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidade total da água da chuva.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte.

- Grande elasticidade

- Resistente ao envelhecimento

- Resistente à intemperie e raios ultravioletas.

- Flexível. Não se fragmenta nem fissura perante os movimentos da obra nem devido a mudanças de temperatura

- Resistência química a fumos industriais, atmosferas salinas, ácidos, gorduras, etc

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais usados na construção

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

- Auto - extinguível. Não propaga o fogo, não é inflamável.

- Fácil aplicação

## DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Semi-mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Água

Tixotropía:	2,75 – 3,25

PH:		8,5 – 8,9 (alcalino)

Cores:	 Vermelho, Cinza e Verde.

Densidade:	1,30( 0.05 Kg./lt. Segundo cor.

Conteúdo em sólidos: 64 ( 1%

Tempo de secagem:	Ao tacto: 2-4 h.

(20ºC e 65% H.R.)	Repintura: 12-24 horas dependendo da espessura aplicada, temperatura, humidade e ambiente.

Rendimento teórico:	1,5 - 2 lt/m2. As propriedades e duração dependem da espessura aplicada e, deste o modo, o rendimento varía segundo o estado e tipo de superficie e utilização a que se  destinada.

Curvatura a baixas temperaturas: Boa

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (c)  (75/40) Máx. COVs  39 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Palustre

Diluição:			Não precisa

Diluente:			Agua

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização

Observações:

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC e humidades superiores a 80%.

Não convém aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Não aplicar se à previsão de chuva ou geadas.

NORMAS DE APLICAÇÃO:

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Se na superficie há fendas, orifícios, etc.…reparar com uma mistura de três partes de areia e uma parte de ACRITON Coberturas.  Se a superficie está em bom estado, limpar e retirar os restos de pó, partículas soltas, etc.

Superficies porosas:

- Uma vez limpa e seca a superficie aplicar uma primeira demão de produto diluído com uns 10% de água. Depois de seca, aplicar camadas cruzadas sucessivas de Acritón Coberturas Transitável sem diluir até conseguir a espessura desejada.

Superfícies pulverulentas, não porosas e pouco resistentes:

- Uma vez limpa e seca, aplicar uma camada de 100-150 gr./m2 de ACRITON Fixador.

Passadas 24 horas, aplicar camadas cruzadas sucessivas de Acritón Coberturas  Transitável sem diluir até conseguir a espessura desejada.

TRATAMENTO DE ESTANQUEIDADE:

Quando se prevê que a abertura entre orificios ou fendas pode chegar a ser maior que 2 mm. e se pretende garantir a aplicação, deve-se efectuar um tratamento de estanqueidade, realizando o seguinte processo:

Uma vez limpas e secas as superficies, aplicar uma camada de 100 a 150 gr./m2. de Acritón Fixador, e depois de seca estender uma camada de Acritón Coberturas diluido com uns 5% de água com um consumo aproximado de 0,5 Lts./m2. e imediatamente colocar uma malha de fibra de vidro de 1 m. de largura, que deve ficar embebida dentro da camada de Acritón Coberturas. Deixar secar.

ACABAMENTO:

1ª Demão: Estender Acritón Coberturas Transitável em quantidade aproximada de 1 Lt / m2. Deixar secar.

2ª Demão : Estender Acritón Coberturas Transitável em quantidade aproximada de 1 L./m2.

### ACABAMENTO FINAL

### Dado o objectivo deste sistema, e como acabamento final recomenda-se a aplicação de uma demão de uns 250 gr/m2 de ACRITÓN  SPORT TENIS.

## APRESENTAÇÃO	Embalagens metálicas de 15 litros.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas. Evitar a exposição directa do sol

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.