ACRITON ANTI FUNGOS

# CODIGO: XT304000

DESCRIÇÃO Tinta plástica mate da máxima qualidade para a decoração de todo o tipo de interiores formada por uma dispersão aquosa de copolímeros acrílicos com pigmentos e aditivos especiais fungicidas, capaz de diminuir o desenvolvimento e crescimento de fungos e bolores em interiores.

UTILIZAÇÃO: Indicado para locais interiores onde facilmente se desenvolvam fungos: industrias de produtos alimentares, cozinhas e casas de banho, hotéis, lavandarias, armazéns, câmaras frigoríficas, etc…

# CARACTERÍSTICAS

- Acção fungicida eficaz durante largo período de tempo.

- Resistência ao ataque dos fungos e bolores.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte

- Totalmente lavável.

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais usados na construção.

- Uma vez aplicado e seco é inofensivo para animais e plantas.

- Fácil aplicação.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Água

Cor:		Branco

Densidade:	1,41 ± 0.03 Kg/lt.

Conteúdo em sólidos:	55 ± 1% em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto: 2 - 3 horas (20ºC e 65% H.R.)

Repintura:  10 – 12 horas

Rendimento teórico:	10 - 12 m2/lt. por demão.

Viscosidade de fabrico: 30.000 - 40.000 cps a 22ªC

Certificações:

- Resistência aos fungos

Nivel 0 (BS  3900)

- Resistência à esfrega húmida:

Classe 2   (UNE  EN ISO 11998)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (a)  (75/30) Máx. COVs  29 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha		Rolo		Pistola Airless

Diluição:			3% máx.	5% máx.	      5% máx.

Diluente:			Agua

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente

após a sua utilização.

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Observações: Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte. Não aplicar se se prevê chuva nas 24h seguintes à aplicação

Superfícies novas cimento, gesso, escayola:

Aplicar uma demão de Produto diluído com uns 10-15 % de água. Depois de seca, aplicar uma demão de produto puro.

Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do produto final aplicado.

Superfícies antigas à base de cal, tintas velhas, fundos muito absorventes ou pouco consolidados:

Fixar a superfície com Acrifix (diluição 4 de água com 1 de produto) ou Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à aplicação de 2 demãos de Produto, primeira demão diluída com uns 5% e depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

Se as superfícies apresentam fungos, limpar primeiro com Acritón Limpador Anti fungos.

Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador ou Acrifix 002.

Se a tinta está em mau estado (fraca aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acrifix 002 procedendo como nas superfícies novas.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 4, 12 e 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas. Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.