ACRITON SPORT TENIS

##### CODIGO: XT3055_ _

DESCRIÇÃO: 	Tinta aquosa formulada à base de copolímeros acrílicos, ideal para a protecção e sinalização de campos de ténis e outras instalações desportivas.

UTILIZAÇÃO: 	Pintura e sinalização de pavimentos desportivos de cimento, betão e aglomerados asfálticos.

# CARACTERÍSTICAS

- Antideslizante.

- Grande resistencia ao impacto.

- Acabamento mate anti reflexo.

- Resistente à intemperie.

- Cores sólidas à luz.

- Grande resistencia à abrasão.

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte

- Resistente à agua. Totalmente lavável.

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo e aglomerados asfálticos.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Agua

Cor:		Branco, Vermelho e Verde

Densidade:	1,31 (  0,07  Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	 54 ( 5 % em peso.

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30 min - 1 horas(20ºC y 65% H.R.)

Repintura:  6-8 horas

Rendimento teórico:		8-12 m2/lt. dependendo da rugosidade, e absorção do suporte.

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i) (140/140) Máx. COVs 99 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha		Rolo		Pistola Aerográfica

Diluição:		             3% máx.	5% máx.	 5 % máx.

Diluente:			Água

## Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, algas, etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Observações: 	Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Não aplicar se à previsão de chuva ou geadas.

Superficies novas:

O suporte deve estar bem consolidado, pelo que se recomenda esperar 1 mês antes de aplicar a tinta.

Mediante escovagem enérgica eliminar os sais resultantes da consolidação. Se a superfícies está extremamente lisa ou brilhante, passar com uma máquina abrasiva com o objectivo de abrir os poros para que a tinta adira perfeitamente.

Com a superfície limpa, aplicar uma primeira demão de Acritón Sport Ténis diluído com uns 15-20% de água. Passadas 6-8 horas aplicar uma segunda demão do produto puro.

Superfícies pintadas:

- Se a tinta está em bom estado, aplicar uma ou duas demãos de Acriton Sport Ténis depois de eliminada a sujidade.

- Se a tinta está com má aderência, fissurada ou descascada ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e proceder como nas superfícies novas.

- Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 750ml , 4 e 15 lts ( só vermelho e verde).

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas. Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Maio 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.