# REVESTIMENTO ACRITON DE SILOXANO

### CODIGO: XT306800

DESCRIÇÃO: Tinta para fachadas com resinas de silano-siloxano. Hidrófuga. Totalmente permeável ao vapor. Grande durabilidade. Fungicida. Boa penetração no suporte. Repintável.

UTILIZAÇÃO: Especialmente indicada para a protecção de fachadas de edifícios nos quais se pretende obter uma boa impermeabilização para além de uma alta transpirabilidade.

## CARACTERISTICAS

- Repelente à água. Protege os substratos

- Permeabilidade ao vapor. Grande durabilidade evita a formação de bolhas, fendas, e peladuras da superfície.

- Baixo COV´s

- Facilidade de repintura

- Preserva a cor

- Resistencia à intemperie

- Fácil aplicação.

- Protecção duradoura.

DADOS TÉCNICOS

Acabamento: 	Mate

Veículo: 	Resina de silano-siloxano

Diluição:	Água

Cor:		Branco

Densidade:	1,45 ( 0,05 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	 58 ( 1 % em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto:     30 min - 1 horas (20ºC e 65% H.R.)

Repintura:   6 - 8horas

Rendimento teórico:	4 - 6 m2/lt. e demão,  dependendo da rugosidade e absorção do suporte.

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (c)  (75/40) Máx. COVs  39 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/Rolo

Diluição:			10-20 máx.

Diluente:			Agua

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente

após a sua utilização

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Recomendações: Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Superfícies novas:

Aplicar una primeira demão do Produto diluído com uns 10-15% de água. Depois de Seca aplicar una capa de produto puro.

Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do revestimento.

Superficies velhas:

- Verificar o estado, se a superficie está consistente e a tinta velha está bem aderente, proceder como nas superficies novas. Suspeitando que a tinta aplicada anteriormente não seja transpirável, deve ser eliminada, para que o sistema possa alcançar as suas excelentes propriedades.

- Nos casos de superfícies porosas ou de pouca consistência aplicar Acritón Fixador Siloxano aquoso código: XT307120.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens de 4 lt e 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.