ACRITON ACRIFIX FIXADOR AQUOSO

# CODIGO: XT307100

DESCRIÇÃO· Primário aquoso à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa que pelo seu grande poder de penetração e aderência, está indicado para o isolamento de suportes porosos.

UTILIZAÇÃO: Indicado para isolar e dar consistência a rebocos, pinturas antigas à base de cal, tintas velhas, e também a superfícies degradadas de argamassas de cimento, gesso, betão, tijolo, etc., afim de que seja eficaz e duradoura a aplicação posterior de uma tinta ou revestimento acrílico.

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente capacidade de penetração e isolamento da superfície de gesso, cimento, etc. a tratar.

- Fixa a camada superficial do suporte

- Permite a aderência da tinta de acabamento (em base água) sobre o suporte a aplicar.

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

- Transpirável.

- Não é tóxico, nem inflamável.

- Fácil aplicação e  limpeza.

### DATOS TÉCNICOS

Acabamento:	Transparente.

Veículo:	Resina acrílica pura.

Tamanho da partícula: 0,1 µ

Diluição:	Água.

Cor:		Ligeiramente esbranquiçado

Densidade:	1,05± 0,02 Kg/lt.

Tempo de secagem:

Ao tacto:         1 horas  (20ºC e 65% H.R.)

Pintura: 4 horas

Rendimento teórico:	Muito variável segundo a porosidade da superfície. Como orientação  6-10 m2/lt.

Temperatura aplicação:  +5ºC a + 35ºC.

Ph.  7,5 – 8,5

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (h)  (50/30) Máx. COVs  29 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trinha/	Rolo		Pistola Aerográfica

Diluição:		 	400%			       400%

Diluente:			Agua

Limpeza	Limpar os utensílios com água imediatamente depois da sua utilização.

Observações:	Não aplicar o produto se se prevê chuva nas 2h seguintes à  aplicação.

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

A superfície deve estar totalmente seca.

Desengordurar a superfície a pintar e eliminar com uma escova os restos de cimento, areia.

Com a superfície isenta de resíduos, aplicar Acrifix.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens de1 lt, 5 lt e 20 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos