# ACRITON FIXADOR SILOXANO AQUOSO

##### CODIGO: XT307120

DESCRIÇÃO: Fixador aquoso de siloxano de grande poder de penetração. Aplicação interior e exterior. Fixador recomendado para o Revestimento Acritón base Siloxano com objectivo de se conseguir um sistema com silicone, transpirável ao vapor e impermeável à agua da chuva. Facilita a aderência das tintas ao suporte e evita variações no aspecto final do acabamento por diferenças de absorção do suporte.

UTILIZAÇÃO: Eficaz para a protecção de estruturas metálicas, grades, varandas, portas metálicas, depósitos, candeeiros, pontes etc. em ambientes urbanos, industriais e marinhos.

## CARACTERISTICAS

- Grande poder de penetração.

- Utilização interior e exterior

- Sem cheiro

- Transpirável

- Repelente à água.

- Protege os substratos

- Permeabilidade ao vapor. Baixo teor de COV

- Fácil aplicação.

DADOS TÉCNICOS

Acabamento: Mate

Veículo: resina de silano-siloxano

Diluição: Agua

Acabamento: Acetinado/mate segundo absorção do suporte

Densidade:	1,00 ( 0,05 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	14 ( 1 % em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto:     30 min - 1 hora (20ºC e 65% H.R.)

Repintura:   4 – 6 horas

Rendimento:	2 - 5 m2/lt. e demão, dependendo da rugosidade e absorção do suporte.

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (c)  (50/30) Máx. COVs  29 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação		Trincha		Rolo		Pistola

Diluição:				10-20 máx.	10-20 máx         10-20 máx

Diluente:				Agua

Limpeza:		Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, algas, etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Superfícies novas e superfícies velhas:

- Eliminar restos de material soltos ou sem aderência de tamanho grande, antes de aplicar o produto.

- Aplicar uma demão de Acritón Fixador Siloxano Aquoso diluído com uns 20-30 % de água e antes de este secar aplicar uma segunda demão de produto puro.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens de 4 e 10 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Maio 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.