# ACRITON LIMPIADOR ANTI – FUNGOS E

# ANTI -VERDETE

### CODIGO: XT307500

#### DESCRIÇÃO: Produto formulado com base em biocidas e tensioactivos em solução, capaz de penetrar profundamente em suportes, tanto interiores como exteriores, contaminados com algas, musgos e fungos e assim conseguir a sua eliminação, impedindo que se desenvolvam de novo no interior do revestimento.

UTILIZAÇÃO: Tratamento prévio de limpeza de fachadas e interiores afectados com algas, fungos e musgos. Tratamento previo de limpeza, imprescindível, em paredes e tectos de adegas, industria de produtos alimentares, câmaras frigoríficas, etc. Tratamento preventivo de revestimentos onde existam indicios de que possam desenvolver-se algas, fungos e musgos, antes de ser aplicada uma tinta de acabamento.

#### CARACTERÍSTICAS

- Potente acção inibidora sobre o desenvolvimento e crescimento de algas, fungos e musgos, actuando sobre seus esporos e germens latentes.

- Penetra profundamente sobre betão, cimento, fibrocimento, gesso e outros materiais usados na construção.

- Limpa, inclusive, a superficie do revestimento pela sua acção detergente

- Uma vez aplicado e seco é inofensivo para animais e plantas

- Fácil aplicação.

#### DADOS TÉCNICOS

Cor:			Transparente.

Densidade:		1,0 ( 0, 05 kg/l.

Conteúdo em sólidos: 	4,0 ( 1% em peso.

#### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensilios de aplicación:	Escova, esponja, esfregão, baeta, etc. (tudo que sirva para esfregar.)

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização.

Observações:	Não aplicar a temperaturas inferiores a 0ºC.

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Superficies novas:

Se pretender realizar um tratamento preventivo do revestimento, deve aplicar uma boa camada de Acritón Limpador Anti fungos Anti-verdete. Uma vez seca a superficie tratada, aplicar uma tinta de acabamento correspondente.

Superficies pintadas:

No caso de superficies já pintadas afectadas com algas ou fungos, aplicar uma boa camada de Acritón Limpador Anti fungos Anti-verdete, e depois de seca, recomenda-se terminar o tratamento efectuando o acabamento final com Tinta Anti fungos Anti-verdete, dependendo se a superficie afectada se encontre  no interior ou no exterior.

Nos casos em que se detecte uma formação excessiva de microorganismos, lavar previamente as superficies com uma solução de lixívia com 20%-40% em agua, esfregando com uma escova, conseguindo-se desta maneira a limpeza superficial dos revestimentos. Deixar actuar durante 1 ou 2 horas e de seguida limpar com abundante agua limpa. Uma vez feito este tratamento e seco o revestimento aplicar Acritón Limpador.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens de 1lt.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES			Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Maio 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.