# ACRITON ADITIVO Anti FUNGO E Anti verdETE

### CODIGO: XT307800

DESCRIÇÃO: Concentrado de substâncias biocidas que adicionado a todo tipo de tintas en dispersão aquosa, lhes confere o carácter de fungicida.

UTILIZAÇÃO: Pelo sua potente acção fungicida está indicado para ser adicionado às tintas e revestimentos de base aquosa destinados a proteger e decorar os suportes onde fácilmente se desenvolvem musgos, fungos, etc. Quando existe uma formação excessiva de microorganismos, caso típico das adegas, recomenda-se, se se quer ter um alto grau de eficácia no tratamento, que uma vez seca a primeira camada de Acritón Limpiador Anti fungo, se aplique uma camada de Acritón Aditivo Anti fungo, para finalmente aplicar as duas camadas de acabamento com tinta Acritón Anti fungo ou Acritón Top Aderência. Desta maneira reforça-se a protecção da superficie do revestimento contra possíveis restos de microorganismos.

#### CARACTERÍSTICAS

- Potente acção fungicida.

- Compatível com tintas e revestimentos de dispersão aquosa.

- A mistura faz-se facilmente.

- O efeito fungicida é permanente já que o concentrado é insolúvel e estável à luz, ao calor e à intemperie, não alterando em nenhum momento as características técnicas das tintas.

#### DADOS TÉCNICOS

Densidade:	1,04 ( 0,05 kg/lt.

Viscosidade:	50 – 200 cps a 22ºC.

#### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

- Adicionar o conteúdo de uma embalagem de 250 ml. de Acritón Aditivo Anti fungo por cada 15 litros de tinta e agitar a mistura, de preferencia com um agitador mecânico, durante 3 minutos no mínimo até conseguir a sua total homogeneização, ficando a tinta pronta para ser utilizada segundo as normas indicadas na embalagem.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens de plástico de 250 ml.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 6 meses desde a fabricação, na embalagem original.

- Evitar o contacto com agentes oxidantes.

- Não se deve armazenar a temperaturas inferiores a 0ºC nem superiores a 40ºC.

- Evitar a luz directa do sol já que o produto adquire uma certa tonalidade amarela, embora não lhe afecte a sua actividade.

### PRECAUÇÕES

### Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

## Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

Data de edição: Maio 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.