# INTACRIL PRESTIGE

### CODIGO: XT308300

DESCRIÇÃO: Tinta plástica mate interior exterior à base de dispersões aquosas de copolímeros acrílicos com pigmentos e aditivos especiais, que proporciona acabamentos decorativos muito perfeitos e uniformes.

UTILIZAÇÃO: Aplicável sobre gesso, cimento, escayola, betão e outros materiais de construção.

CARACTERÍSTICAS:

- Alto poder de cubertura.

- Resistente ao exterior.

- Lavável.

- Transpirável.

- Elevado rendimento.

- Elevada brancura. Não amarelece.

Excelente  aderência

DADOS TÉCNICOS:

## Acabamento:	Mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Agua

Cor:		Branco

## Densidade:	1,63 ( 0,05 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos: 66 (1 % em peso.

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30 min - 1 hora (20ºC e 65% H.R.)

Repintura: 6 h.

Rendimento teórico: Por demão, 6 a 11 m2 /Lt  (dependendo do suporte)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (a)  (75/30) Máx. COVs  29 g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/Rolo		Pistola Aerográfica	Pistola Airless

Diluição:		             0- 5% máx.	                  5% máx.	   	 5 -10% máx.

Diluente:			Água

## Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização

NORMAS DE APLICAÇÃO:

- Agitar bem o conteúdo da embalagem.

- Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, etc.…

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

- Observações: 	Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Não aplicar se se prevê chuva nas 24h seguintes à aplicação.

Superfícies novas de cimento, gesso, escayola:

- Aplicar uma demão de Produto diluído com uns 10-15 % de água. Depois de seca, aplicar uma demão de produto puro.

- Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do produto final aplicado.

Superfícies antigas à base de cal, tintas velhas, fundos muito absorventes ou pouco consolidados:

- Fixar a superfície com Acrifix (diluição 4 de água com 1 de produto) ou Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à aplicação de 2 demãos de Produto, primeira demão diluída com uns 5% e depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

- Se as superfícies apresentam fungos, limpar primeiro com Acritón Limpador Anti fungos.

- Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador ou Acrifix 002.

- Se a tinta está em mau estado (fraca aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acrifix 002 procedendo como nas superfícies novas.

APRESENTAÇÃO:

### Embalagens de 15 litros.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES			Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Maio 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.