ACRITON RELEVOS

# CODIGO: XT308900

DESCRIÇÃO	: Revestimento acrílico em pasta de capa grossa, especialmente indicado para conseguir acabamentos em relevo: picado, raiado, talochado, estucados, de grande beleza, sobre superfícies de gesso, escayola, cimento, etc…

UTILIZAÇÃO: 	Decoração de paredes e tectos interiores conseguindo diferentes acabamentos de grande beleza.

# CARACTERÍSTICAS

- Grande dureza e flexibilidade.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte

- Flexível. Não se fragmenta nem fissura perante os movimentos da obra devidos a mudanças de temperatura.

- Auto extinguível. Não propaga o fogo, não inflamável.

- Excelente aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais usados na construção.

- Totalmente lavável.

- Não amarelece.

- Bom rendimento.

- Fácil aplicação.

- Brancura extraordinária.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Água

Cor:		Branco

Densidade:	1,69 (  0,03 Kg/lt..

Conteúdo em sólidos:	71(  1 % em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto:      2-3 horas (20ºC e 65% H.R.)

Repintura:  5-6 horas

Rendimento teórico:

Dependendo da rugosidade, e absorção do suporte:

Acabamento picado: 1Kg./m2.

Acabamento raiado: 1,5 Kg./m2.

Acabamento à talocha: 1,3 Kg./m2.

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (a)  (75/30) Máx. COVs  29 g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação::	Trincha		Rolo		Pistola de Projecção

Diluição:			3% máx.	5% máx.	      5-10% máx.

Diluente:			Água

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização.

Observações:	Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem com humidades relativas superiores a 80%.

Não convém aplicar com temperaturas elevadas do suporte.

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-as limpas, secas e consistentes.

Em superfícies pulverulentas, fixar com Acritón Fixador penetrante antes de proceder à pintura.

Superficies novas:

Aplicar uma primeira demão de Acritón Relevos diluída até um máximo de uns 40% de água.

Uma vez seca a primeira camada, e segundo o acabamento desejado, realizar o seguinte processo:

Talochado:	Aplicar Acritón Relevos com boneca de lã ou esponja de picar e passar o pente no sentido vertical. Uma vez seco projectar com compressor e “talochar” horizontalmente.

Picado:	Aplicar Acritón Relevos com rolo de espuma grosso ou fino em função do relevo desejado.

Raiado: 	Aplicar Acritón Relevos com rolo e passar o pente no sentido vertical.

Superficies pintadas:

Se a tinta está em bom estado, limpar a superfície e lixar se está brilhante, proceder como em superfícies novas.

Se a tinta está com má aderência, eliminá-la por completo e proceder como se de uma superfície nova se tratasse.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 4 lt  e 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas. Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tél.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tél: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.