DECORCRIL INTERIORES

### CODIGO: XT309000

DESCRIÇÃO: Tinta plástica mate formada por uma dispersão aquosa de copolímeros acrílicos com pigmentos e aditivos especiais, ideal para decorar todo o tipo de interiores graças ao seu elevado poder de cobertura.

UTILIZAÇÃO: 	Indicado para a protecção e decoração de revestimentos interiores em vivendas, oficinas, hotéis, hospitais, lojas, armazéns, laboratórios, etc.

# CARACTERÍSTICAS

- Grande poder de cobertura

- Elevado rendimento.

- Lavável.

- Não amarelece.

- Transpirável.

Fácil aplicação

# DADOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate

Veículo:	Copolímeros acrílicos

Diluição:	Agua

Cor:		Branco

Densidade:	1,60 ( 0,05 Kg/lt.

Conteúdo em sólidos:	 61 ( 1 % em peso.

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30 min - 1 hora (20ºC e 65% H.R.)

Repintura: 6 horas

Rendimento teórico:	6-8 m2/lt. e demão,  dependendo da rugosidade e absorção

do suporte.

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (a)  (75/30) Máx. COVs  29 g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/Rolo		Pistola Aerográfica	Pistola Airless

Diluição:		             5% máx.	                  5-10% máx.	   	 5% máx.

Diluente:			Água

## Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização

NORMAS DE APLICAÇÃO:

- Agitar bem o conteúdo da embalagem.

- Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos, etc.…

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

- Observações: 	Não aplicar com temperaturas elevadas do suporte.

Superfícies novas de cimento, gesso, escayola:

- Aplicar uma demão de Produto diluído com uns 10-15 % de água. Depois de seca, aplicar uma demão de produto puro.

- Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do produto final aplicado.

Superfícies antigas à base de cal, tintas velhas, fundos muito absorventes ou pouco consolidados:

- Fixar a superfície com Acrifix (diluição 4 de água com 1 de produto) ou Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à aplicação de 2 demãos de Produto, primeira demão diluída com uns 5% e depois de seca aplicar uma demão de produto puro.

- Se as superfícies apresentam fungos, limpar primeiro com Acritón Limpador Anti fungos.

- Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador ou Acrifix 002.

- Se a tinta está em mau estado (fraca aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acrifix 002 procedendo como nas superfícies novas.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 4 lt e 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas. Evitar a exposição directa do sol.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.