# Acriton GeSso ProJectado

#### CODIGO: XT309600

DESCRIÇÃO: Tinta plástica interior à base de resinas vinílicas em

dispersão aquosa e pigmentos especiais de alta solidez.

Este produto proporciona acabamentos decorativos, lisos

e uniformes em superfícies de baixa e irregular absorção.

UTILIZAÇÃO: Adequado para a decoração e protecção de interiores,

em vivendas, escritórios, hotéis, hospitais, lojas comerciais,

etc. Boa Aderência sobre gesso e escayola.

## CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de aplicar.

- Boa cobertura e relevo sobre gesso projectado, placas de gesso laminado e outras superfícies de baixa e irregular absorção.

- Acabamentos com máxima brancura, lisos, uniformes.

- Alto rendimento.

Tingivél com CORANTES ACRICOLOR AQUOSO.

## DADOS TÉCNICOS:

Acabamneto : 	Mate.

Veiculo: 	Resinas Vinílicas

Diluição:	Água.

Cor: 		Branco

Densidade : 	1,63 ( 0.05 Kg/lt.

Conteúdo em sólidos: 67,4( 1% em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30min - 1 horas (20ºC e 65% H.R.)

Repintura: 2-4 horas.

Rendimento : 6-9 m2/l. aprox, según superficies.

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (a)  (75/30) Máx. COVs  29 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha		Rolo		Pistola Airless

Diluição:			3% máx.	5% máx.	      5% máx.

Diluente:			Água

Limpeza:			Limpar os utensílios com água imediatamente após a sua utilização.

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar SEMPRE a superfície deixando-a limpa de pó, gorduras, salitre, fungos etc.…

Não aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC nem humidades relativas superiores a 80%.

Observações: 	Não aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Não aplicar se se prevê chuva nas 24h seguintes à aplicação

Superfícies novas: cimento, gesso, escayola:

- Aplicar uma camada de Produto diluído com uns 10-15 % de água. Depois de seca, aplicar uma camada de produto puro.

- Recomenda-se não adicionar água na última demão pois afectaria a qualidade do produto final aplicado.

Superfícies antigas pintadas com cal, tintas velhas, fundos muito absorventes ou pouco consolidadas:

- Fixar a superfície com Acrifix (diluição 4 partes de água com 1 de produto) ou Acrifix 002 (diluição 1 a 1) e proceder à aplicação de 2 demãos de Produto, primeira demão diluída com uns 5% e depois de seca aplicar uma camada de produto puro.

- Se as superfícies apresentam fungos, limpar primeiro com Acritón Limpador Fungos.

- Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador ou Acrifix 002.

- Se a tinta está em mau estado (com má aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de cal, deve eliminar-se totalmente e aplicar Acrifix 002 procedendo como nas superfícies novas.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens de plástico de 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.