ACRITON XYL alta protecÇÃO

##### CODIGO: XTAAPI00

DESCRIÇÃO: Tratamento protector, hidrofugante e resistente às radiações solares, à base de resinas alquídicas especiais e agentes activos, que proporciona embelezamento e uma alta protecção à madeira.

UTILIZAÇÃO: Adequado como acabamento e protecção de superfícies e construções de madeira em exteriores e excepcionalmente em interiores, em particular, em janelas, portas, vigas, cercas, estruturas e outras superfícies de madeira.

# CARACTERÍSTICAS

- Grande facilidade de aplicação.

- Hidrofugante: Repele a água e a humidade ambiental, regulando a transpiração da madeira evitando deformações.

- Resistente à intempérie e radiações solares. Máxima prestação de durabilidade.

- Decora e realça a beleza natural da madeira.

DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Acetinado ou mate

Cor:		Incolor, Pinho, Castanho, Teca, Roble claro. Especiais: Nogueira e Caoba

Densidade: 	0,86-0,88 kg/lt

Conteúdo em sólidos: 48±1% em peso

Tempo de secagem: Ao tacto: 4-8 horas, segundo tipo de madeira e condições atmosféricas.

Repintura: A partir de 24 horas.

Rendimento teórico: 10-14 m²/lt demão, segundo estado e porosidade da madeira.

Ponto de inflamação:	45ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (e) (500/400) Máx. COVs 495g/l

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha	/ Imersão

Limpeza:			Limpar os utensílios com diluente Sintéticos e Oleosos

Observações: 	Em madeiras com um grau de humidade superior a 20 % não é aconselhável a sua aplicação.

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto para aplicar

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Aplicar em camadas finas e bem estendidas.

Em madeira sem proteger:

- Limpar, lixar, eliminando o pó, gordura, óleos, ceras, pequenas imperfeições, etc.

- Aplicar 2-3 demãos de Acritón Xyl Alta Protecção dependendo da orientação e condições ambientais onde a superfície está exposta.

- Se com duas demãos se obtém o tom desejado aplicar a terceira demão com Incolor.

- Acritón Xyl Alta Protecção Incolor, só se deve utilizar para renovar madeiras já tratadas com Acritón Xyl Alta Protecção de cor, ou para abater os tons originais.

Em madeiras já tratadas com protectores envelhecidos:

Lixar ligeiramente, limpar o pó e proceder como no caso de madeiras sem protecção.

Em madeiras envernizadas ou pintadas:

Eliminar estas camadas e proceder como no caso de madeiras sem protecção.

### APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 4 lts, 0,75 lt. e 0,375 lt.

### ARMAZENAGEM

A estabilidade máxima do produto é inferior a doze meses a uma temperatura de 20ºC. Não armazenar em embalagens abertas ou enxertadas.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

INFLAMÁVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: procurar imediatamente o médico e mostrar-lhe a etiqueta da embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.