# ACRITON VERNIZ UNIVERSAL MATE

### CODIGO: XTB39580

DESCRIÇÃO: Verniz sintético mate, incolor, de primeira qualidade, ideal para proteger e decorar a madeira em interiores.

UTILIZAÇÃO: Envernizamento de superfícies de madeira como portas, janelas, marcos, bancos, cadeiras, mesas, etc. fundamentalmente em interiores.

CARACTERÍSTICAS:

- Grande dureza e flexibilidade.

- Incolor e transparente.

- Totalmente lavável.

- Grande resistência à riscagem aos golpes.

- Excelente aderência e enchimento.

- Boa brochabilidade.

- Secagem rápido.

DADOS TÉCNICOS:

Acabamento:	Mate

Veículo:	Resinas alquídicas.

Cor:		Incolor

Densidade:	0,86 – 0,96 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	49± 1% em peso

Tempo de secagem:

Total: 4-6 horas

Repintura: 18-24 horas (20ºC e 65% H.R.)

Rendimento teórico:	12-14 m2/lt.

Ponto de inflamação: 37.5ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (e) (500/400) Máx.COVs 495g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:			Temperaturas de aplicação entre 5 e 35ºC

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

A superfície deve estar seca, lisa e completamente limpa de pó, gordura, ceras, fungos, algas, etc.

Superfícies novas:

Limpar, lixar com uma lixa fina e eliminar o pó com um pano humedecido.

Aplicar uma primeira camada de Acritón Verniz Universal Mate

Lixar para eliminar asperezas e aplicar mais duas camadas com um intervalo de 8 h.

Superfícies envernizadas:

Se o verniz está em bom estado, limpar, lixar suavemente, eliminar o pó, e aplicar uma ou duas demãos do verniz.

Se pelo contrário o verniz está com fraca aderência, fissurada, ou esbranquiçado devera-se eliminar mediante lixagem ou utilizando o decapante quitapinturas e depois proceder como nas superfície novas.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens metálicas de 500 ml., 1lt e 4 litros.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos