# ACRITON VERNIZ EXTREME

### CODIGO: XTB49580

DESCRIÇÃO	: Verniz sintético brilhante, incolor e transparente de máxima qualidade e alto rendimento, especialmente resistente em ambientes marítimos e a mudanças bruscas de temperatura próprios das zonas montanhosas.

UTILIZAÇÃO: 	Envernizamento de superfícies de madeira tanto no exterior de fachadas, portas, janelas, marcos, persianas, bancos, cadeiras, mesas, etc., como em interiores, estando especialmente indicada a sua utilização em ambientes de elevada agressividade, tais como zonas costeiras e zonas montanhosas.

CARACTERÍSTICAS:

- Grande elasticidade e brilho.

- Boa dureza.

- Alta resistência à abrasão.

- Alta resistência às mudanças temperatura

- Excelente aderência.

- Boa brochabilidade

- Incolor e transparente.

Totalmente lavável

DATOS TÉCNICOS:

Acabamento:	Brilhante

Veículo:	Resinas alquídicas

Cor:		Incolor

Densidade:	090 -0.92 kg./lt.

Conteúdo em Sólidos: 56 ±1%  em peso

Tempo de secagem:

Total: 5-8 horas (20ºC e 65% H.R.)

Repintura: 2 4 horas

Rendimento teórico:	 13-16 m2/lt., por demão

Ponto de inflamação: 40ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (e) (500/400) Máx.COVs 395g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:			Temperaturas de aplicação entre 5 e 35ºC

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

A superfície deve estar seca, lisa e completamente limpa de pó, gorduras, ceras, fungos, algas.

Superfícies novas:

Limpar, lixar com uma lixa fina e eliminar o pó com um pano humedecido com diluente.

Aplicar uma primeira camada fina de Acritón Verniz Extreme.

Lixar para eliminar superfícies ásperas e aplicar duas camadas mais, com um intervalo de 8 h.

Superfícies envernizadas:

Se o verniz está em bom estado, limpar, lixar suavemente, eliminar o pó, e aplicar uma ou duas camadas de verniz.

Se pelo contrário o verniz está em mau estado, mal aderente, fissurado ou esbranquiçado devera-se eliminar por completo e proceder como nas superfícies novas.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens de 500ml, 1 lt. e 4 litros.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos