# ACRITON VERNIZ PARQUET – POLIURETANO

### CODIGO: XTB59580

DESCRIÇÃO: Verniz poliuretano alquídico, que endurece por reacção em sínteses, especial para proteger e decorar pavimentos de madeira, escadas, corrimões, mesas, etc.

UTILIZAÇÃO: Envernizamento de madeira interior exposta a fortes abrasões.

Pavimentos de parquet, escadas, corrimões, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Grande dureza e flexibilidade.

- Grande resistência à riscagem e ao desgaste

- Excelente aderência.

- Boa brochabilidade e enchimento.

- Facilmente aplicável.

- Totalmente lavável.

- Incolor e transparente.

- Não mancha com azeite, vinho, etc.

DADOS TÉCNICOS:

Acabamento:	Brilhante

Veículo:	Poliuretano alquídico.

Cor:		Incolor

Densidade:	0,90 – 0,95 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	54± 1% em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto: 1-2 hora (20ºC e 65% H.R.)

Total: 3- 4 horas

Repintura: 18-24 horas

Rendimento teórico:	6-10 m2/lt.

Ponto de inflamação: 37ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COVs 423g/l

CONDIÇÕES APLICAÇÃO:

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo 	Pistola Aerográfica

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:			Temperaturas de aplicação entre 5 e 35ºC

Máxima Humidade Relativa do ar: 85%

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

A superfície deve estar seca, lisa e completamente limpa de pó, gordura, ceras, fungos, algas, etc.

Superfícies novas:

Limpar, lixar com uma lixa fina e eliminar o pó.

Aplicar uma primeira camada de Acritón Verniz Parquet Poliuretano. Deixar secar. Lixar suavemente e eliminar o pó.

Aplicar mais duas ou três camadas. Devem-se aplicar com um intervalo de 8 h.

Superfícies envernizadas:

Eliminar óleos, gorduras, sujidades, etc. com detergentes neutros diluídos. Lavar com água limpa e deixar secar.

Se o verniz está em bom estado, limpar, lixar suavemente e eliminar o pó, e aplicar uma ou duas demãos do verniz.

Se pelo contrário o verniz está com fraca aderência, fissurada, ou esbranquiçado devera-se eliminar por completo, e proceder como nas superfícies novas.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens metálicas de 500 ml., 1litro.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Utilizar somente em locais bem ventilados.

Evitar o contacto com os olhos e a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos