### ACRITON SPORT PISCINAS

CODIGO: XTE0550_

DESCRIÇÃO: Tinta para piscinas à base de resina acrílica.

UTILIZAÇÃO: Protecção e decoração de piscinas, cisternas, depósitos de agua não potável de cimento, betão e similares.

## CARACTERÍSTICAS

- Impermeável à água.

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte

- Excelente cobertura.

- Resistente à intempérie.

- Flexível. Não se fragmenta nem fissura perante os movimentos da obra devidos a mudanças de temperatura.

- Excelente aderência sobre betão, cimento e similares.

- Grande resistência à abrasão.

- Resistente à agua doce e salgada, assim como agentes depuradores e aditivos usados normalmente na conservação da agua da piscina.

Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

## DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Resina Acrílica

Cor:		Branco e Azul piscinas.

Densidade:	1,28-1,32 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	 62 ±1% em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30-60 min.(20ºC e 65% H.R.)

Repintura: 18-24 h.

Rendimento teórico:	9-11 m2/lt. por demão dependendo da rugosidade, e absorção do suporte.

Ponto de inflamação:	 29.5ºC

Etiqueta COVs: Não precisa etiqueta

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente especial clorocaucho piscinas imediatamente depois da sua utilização.

Observações:			Pintar em dias secos, com temperaturas compreendidas entre

os 10º e 30ºC.

Não pintar quando o sol incida directamente sobre a superfície ou

quando esteja húmida pelo orvalho para evitar a formação de bolhas na tinta.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

## Produto pronto a aplicar.

# NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar a superfície deixando-a limpa de pó, gordura, óleos, cremes bronzeadores, salitre, fungos, algas, etc.

Superfícies novas:

Uma vez construída a piscina é aconselhável mantê-la cheia de água durante dois meses para dissolver os sais alcalinos da obra.

Passado este tempo, lavar a superfície com ácido clorídrico diluído a 10-15% com água.

Passados 15 ou 20 minutos aclarar a superfície com abundante água doce à pressão.

Deixar secar a superfície 1 semana, antes de aplicar uma primeira demão de Acritón Sport Piscinas.

Passadas 12-24 horas podemos aplicar uma segunda demão de produto puro.

Superfícies pintadas:

Comprovar a aderência pintando 1m2 e esperar uma hora. Se a tinta está em bom estado, lavar a piscina com lixívia (hipóclorito de sódio) para eliminar restos de óleos e cremes bronzeadoras e limpar com abundante água doce. Deixar secar completamente e aplicar uma ou duas demãos de Acritón Sport Piscinas.

Se a tinta está com má aderência, enrugada ou descascada, eliminá-la e proceder como nas superfícies novas.

## APRESENTAÇÃO·

Embalagens 750ml e 4 litros.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.