ACRITON ESMALTE BRILHANTE ALUMINIO

## CODIGO: XTE11750

DESCRIÇÃO: Esmalte sintético de secagem rápida e utilização universal. Brilhante, duro e elástico. Excelente resistência às intempéries, gorduras, lavagens, etc. Altas prestações reflectoras.

UTILIZAÇÃO: Exteriores e interiores. Para proteger e embelezar portas, móveis metálicos, veículos, máquinas, etc.

# CARACTERÍSTICAS

- Perfeito acabamento prateado de aspecto metálico.

- Grande resistência à intempérie.

- Grande poder de cobertura.

- Fácil aplicação.

- Grande poder de cobertura.

- Excelente reflector de luz.

- Extraordinário rendimento

DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Metálico brilhante.

Veículo:	Resinas sintéticas.

Cor:		Alumínio

Densidade:	0,94-0.96 Kg./lt.

Volume de sólidos:	 40-41%

Tempo de secagem:	Ao tacto:  1 horas

(20ºC e 65% H.R.)	Total:  3-4 horas

Repintura: 12 horas

Rendimento teórico:	12-14 m2/lt. e demão.

Variações de temperaturas, humidade, Espessura, etc., podem ocasionar alterações na secagem, rendimento, etc.

Ponto de Inflamação:	41ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i)  (600/500)  Máx. COVs  530 g/l.

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:			Temperaturas de aplicação entre 5 e 35ºC

Máxima humidade relativa do ar: 85%

Não misturar nunca com outras tintas.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

Aplicar em camadas finas sobre superfícies limpas, secas e preparadas adequadamente

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Aplicar sobre superfícies desoxidadas, desengorduradas, limpas, secas e preparadas adequadamente.

Superfícies novas:

Madeira		Aplicar uma primeira demão de primário Selante Acritón.

Uma vez seca, lixar suavemente, eliminar o pó e aplicar duas camadas finas de Esmalte Alumínio Exteriores Acritón.

Metais:	Preparar a superfície a esmaltar aplicando uma primeira demão de Zarcão de Chumbo Electrolítico Acritón ou Primário antioxidante Acritón. Deixar secar e aplicar duas camadas finas de Esmalte Alumínio Exteriores Acritón

Superfícies pintadas:

Se a tinta está em bom estado, limpar, lixar suavemente e eliminar o pó, antes de aplicar o esmalte.

Se pelo contrário a tinta está com má aderência e desagregada, devera-se eliminar por completo e proceder como se de uma superfície nova se tratasse.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens metálicas de 125 ml., 375 ml., 750ml e 4 litros.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos