ACRITON ESMALTE ACETINADO

### CODIGO: XTe20___

DESCRIÇÃO: Esmalte sintético acetinado, à base de resinas alquídicas com poliuretano, ideal para proteger e decorar todo tipo de superfícies metálicas, madeira e gesso conseguindo-se um perfeito acabamento lacado de grande perfeição, elegância, suavidade ao tacto e duração tanto em interiores como exteriores.

UTILIZAÇÃO: Lacagem de móveis, estantes, portas, janelas, bem como móveis de cozinha e casa de banho.

# CARACTERÍSTICAS

- Excelente dureza e resistência à riscagem, atrito, choques, óleos, gorduras, etc.

- Resistente à intempérie.

- Boa flexibilidade.

- Boa retenção de cor e brilho.

- Totalmente lavável.

- Excelente aderência.

- Elevado poder de cobertura e rendimento.

- Boa brochabilidade.

- Bom poder de enchimento

- Secagem rápida

- Acabamento acetinado de efeito laca.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Acetinado

Veículo:	Resinas alquídicas com poliuretano.

Cor:		Branco e catalogo com 12 cores

Densidade:	Branco: 1,28-1,30 kg./lt.

Cores: de 1.20 a 1,34 dependendo da cor.

Conteúdo em sólidos:	70-71% em peso

Tempo de secagem: Ao tacto: 1 hora

(20ºC e 65% H.R.) Total: 3-4 horas

Repintura: 12 horas

Rendimento teórico:	12-15m2/lt. e demão.

Ponto de inflamação: 40-41ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (d) (400/300) Máx.COVs 400g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:			Temperaturas de aplicação entre 5 e 35ºC

Máxima humidade relativa do ar: 85%

Não misturar nunca com outras tintas.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Aplicar sobre superfícies desoxidadas, desengorduradas, limpas, secas e preparadas adequadamente.

Superfícies novas:

Madeira/Gesso:		Aplicar uma primeira demão de primário Selante Acritón.

Uma vez seco, lixar suavemente e aplicar duas camadas finas de Acritón Esmalte -Laca Acetinado.

Ferro/Aço:	Preparar a superfície a esmaltar aplicando uma primeira demão de Zarcão de Chumbo Electrolítico Acritón. Deixar secar e aplicar duas camadas finas de Acritón Esmalte -Laca Acetinado.

Aço Galvanizado:	Preparar com Wash-Primer e Acritón Preparação Multiusos e aplicar duas camadas finas de Acritón Esmalte -Laca.

Superfícies pintadas:

Se a tinta está em bom estado, limpar, lixar suavemente e eliminar o pó, antes de aplicar o esmalte.

Se pelo contrário a tinta está em mau estado, mal aderente, desagregada ou fissurada, devera-se eliminar por completo e proceder como se de uma superfície nova se tratasse.

## APRESENTAÇÃO·

Embalagens metálicas de 125 ml., 375 ml., 750ml e 4 litros.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos