###### ACRITON TOP ADERÊNCIA

CODIGO: XTE40001

DESCRIÇÃO: Tinta mate base solvente, à base de resinas acrílicas especiais, especialmente indicada para a impermeabilização de fachadas, incluindo-se tratamentos dos acabamentos pulverulentos submetidos a condições climáticas adversas.

UTILIZAÇÃO: Impermeabilização e decoração de fachadas, muros e superfícies exteriores de cimento, tijolo, betão, etc. Especialmente utilizado na reabilitação de edifícios pela sua excelente aderência e resistência a todo o tipo de ambientes.

#### CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilidade total à água da chuva.

- Totalmente transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte.

- Resistente à chuva após 20 minutos da aplicação.

- Excelente resistência à intempérie.

- Flexível. Não se fragmenta nem fissura perante os movimentos da obra devida a mudanças de temperatura.

- Cobre pequenas fissuras e disfarça irregularidades do suporte.

- Grande resistência às agressões ambientais (água, sol, CO2, SO2, chuva ácida. etc…) e baixas temperaturas.

- Formação do filme independente das condiciones climáticas.

- Aderência sobre betão, cimento, tijolo fibrocimento e outros materiais usados na construção, mesmo sobre suportes degradados.

- Resistente à formação de fungos.

- Total resistência à alcalinidade e salinidade do suporte.

#### DATOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Natureza	Resinas acrílicas especiais

Cor:		Branco

Densidade	1,30-1,35 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	37-38% em peso

Ponto de inflamação: 41º C

Tempo de secagem:	Ao tacto: 2 horas

(20ºC e 65% H.R.)	Repintura: 12-24h.

Rendimento teórico:		6-12 m2/lt., dependendo da rugosidade, absorção do suporte.

Certificações:

Impermeabilidade à agua:	Impermeável (NFT 30.701)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (c) (450/430) Máx.COVs 450g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente após a sua utilização.

Observações:			Pode aplicar-se tanto a baixas temperaturas como a

altas temperaturas próprias do verão.

Resistente à chuva a partir dos 20 min. seguintes da aplicação.

Não misturar nunca com outras tintas.

Eliminar o conteúdo da embalagem .

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

##### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

As superfícies devem de ser consistentes, estar secas e limpas de gorduras, salitre, fungos, algas, etc.

Superfícies novas:

Aplicar una primeira demão de Acritón Top Aderência. Passadas 12 horas aplicar uma segunda demão do produto puro.

Superfícies pintadas:

Em caso de suportes pulverulentos, fortalece-los previamente aplicando uma demão de Acritón Fixador.

Se a tinta está em bom estado, limpar e aplicar directamente Acritón Top Aderência.

Se a tinta está em mau estado (com má aderência, fissurada ou descascada) ou se trata de tintas à base de cal, deve eliminar-se totalmente e proceder como nas superfícies novas.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 4 e 15 litros.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, em embalagens originais.

Evitar a exposição directa do sol.

## PRECAUÇÕES

Antes de utilizar deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMÁVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos