### ACRITON COVER PLUS

#### CODIGO: XTE41001

DESCRIÇÃO: Tinta de acabamento mate à base de resinas especiais com solventes inodoros, sem tensão superficial.

UTILIZAÇÃO: 	Tinta para todo o tipo de interiores, em especial para isolamento de manchas de fuligem, fumo de tabaco, negro de fumo, humidade seca, etc., podendo aplicar-se directamente sobre tintas antigas à base de cal, papel pintado (incluso vinílico), gesso, escayola, madeira, poliestireno, etc. incluindo sobre vidro e chapa galvanizada.

# CARACTERÍSTICAS

- Máxima aderência.

- Formação de filme sem tensão superficial (forma uma película que permanece estável durante anos).

- Totalmente transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte.

- Sem cheiro: solvente inodoro.

- Secagem rápida e controlada. Podem aplicar-se duas demãos do produto no mesmo dia.

- Grande resistência à formação de fungos e microorganismos.

- Insaponificável. Resistente aos alcalis.

- Não amarelece. Branco inalterável.

- Excelente poder de cobertura. Em muitos casos uma só demão é suficiente.

- Perfeito acabamento mate em que não se verificam uniões nem pinceladas.

- Excelente estabilidade em armazém.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Natureza:	Resinas de Polímeros de alto peso molecular.

Cor:		Branco

Densidade:	1,426-1,45 Kg./lt.

Tensão superficial:	Nula

Conteúdo em sólidos:	 69±1% em peso

Ponto de inflamação: 58ºC

Tempo de secagem: Ao tacto: 3 horas

(20ºC e 65% H.R.) Repintura: 12 horas

Rendimento teórico:	5 m2/lt. por demão dependendo da porosidade do suporte.

Certificações:

- Resistência à esfrega húmida:

Classe 2   (UNE  EN ISO 11998)

Etiquetado COVs:

2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx.COVs 453g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintético e oleosos ou de secagem rápida imediatamente após a sua utilização.

Observações:			Nunca misturar com outros tipos de tintas.

Não é conveniente aplicar tintas plásticas em cima de Acritón Cover Plus, pois pode perder o seu poder de tinta isoladora.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não precisa diluição.

Produto pronta a aplicar

## NORMAS DE APLICAÇÃO

- Agitar bem o conteúdo da embalagem.

- Pode aplicar-se sem isolar sobre superfícies coerentes e secas.

- Limpar as superfícies de pó, gorduras, etc.

- Em locais húmidos com risco de fungos, adicionar solução fungicida. Em locais muito húmidos e quentes, padarias, etc. não se deve aplicar nem, acrescentar nenhuma solução fungicida.

- Pode aplicar-se uma segunda demão assim que a primeira se torne mate (húmido sobre húmido) ou então esperar 12 horas antes de aplicar a segunda.

- Em superfícies pulverulentas aplicar previamente uma demão de Acritón Fixador.

Superfícies novas:

Aplicar uma primeira demão de Acritón Cover Plus. Passadas 12 horas aplicar uma segunda demão de produto puro.

Superfícies pintadas:

- Se a tinta está em bom estado, limpar, lixar suavemente até matizar (se é brilhante) e aplicar directamente Acritón Cover Plus.

- Se a tinta está em mau estado (fraca aderência, fissurada ou descascada) deve eliminar-se totalmente e proceder como nas superfícies novas.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de 4 e 15 litros.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a sua fabricação, em embalagens originais, sem abrir, protegida de temperaturas compreendidas entre 5 e 35ºC.

## PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.