# AcritÓn Esmalte Antioxidante

### CODIGO: XTEA0000

PropRiedades: Esmalte antioxidante de alta decoração e qualidade à base de resinas alquídicas modificadas de secagem rápida com características especiais e pigmentos de alta solidez que proporcionam acabamentos anticorrosivos, brilhantes, aderentes, duradouros e extraordinários.

UTILIZAÇÃO: Adequado para decorar e proteger superfícies em interiores e em exteriores como: portas, janelas, balcões, cercas, vigas, estruturas, radiadores, maquinas agrícolas e de obras públicas, instalações industriais, etc.

Cumpre todas as necessidades do profissional e público em geral.

## CARACTERISTICAS

- Fácilmente aplicável, sem descolgados e excelente enchimento.

- Acabamentos anticorrosivos.

- Branco e cores inalteráveis.

- Grande relevo e cobertura.

- Resistentes à intempérie em condições adversas.

## DATOS TÉCNICOS

Acabamento:	Brilhante

Veículo:	Resinas alquídicas modificadas.

Cor:		Branco, Preto e cores

Densidade:	098 -1.19 kg./lt.

Sólidos em peso:

Branco 	65-67 %

Tempo de secagem:

Ao tacto: 15-30 minutos

Repintura: 1 – 4 horas ou passados 7 dias (20ºC e 65% H.R.)

Rendimento:	 6 12 m2/lt., por demão e segundo o estado da superfície. Ponto de inflamação: 27ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx.COVs 516g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:			Temperaturas de aplicação entre 5 e 35ºC

Máxima humidade relativa do ar: 85%

Não misturar nunca com outras tintas.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

## Produto pronto a aplicar

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Aplicar em camadas finas à trincha ou ao rolo tal e qual como é fornecido.

Preparação de Superfícies.

Em superfícies sem pintar:

Limpar, lixar, para eliminar o pó, gordura, óleos, óxido, ceras, pequenas imperfeições, etc.

Em superfícies com pinturas velhas:

Eliminar a tinta em mau estado e proceder como nas superfícies sem pintar:

FERRO e AÇO:

Aplicar duas ou três camadas, obedecendo ao tempo de repintura entre demãos.

GALVANIZADO E METAIS LIGEIROS:

Requerem primários especiais. Aplicar PREPARAÇÃO MULTIUSOS previamente.

MADEIRA E GESSO:

    - Requerem preparar com selante PRIMÁRIO SELANTE. Duas camadas no mínimo do produto de acabamento.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens 750ml e 4 litros.

### ARMAZENAGEM

Excelente até 1 ano, na embalagem original, sem abrir, a temperatura e humidade normais

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos