# ACRITON ESMALTE FORJA

### CODIGO: XTEF000_

DescriÇÃO: Tinta metálica decorativa à base de resinas alquídicas modificadas e pigmentos de alta solidez. A tinta metálica decorativa proporciona acabamentos duradouros, aderentes, anticorrosivos e resistentes à intempérie.

UTILIZAÇÃO: Adequado para decorar, proteger, e dar um aspecto metálico similar ao forjado em superfícies interiores e exteriores, como: portas, varandas, vigas, balcões, cercas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar.

- Grande enchimento, cobertura e aderência.

- Excelente elasticidade e resistência à intempérie.

- Cores inalteráveis.

## DaDos técnicos

Acabamento:	Acetinado. Metálico

Veículo:	Resinas alquídicas

Cor:		Preto e cinza médio

Densidade:	1.68 -1.80kg./lt.

Conteúdo sólidos: 78- 81 % em peso:

Tempo de secagem:

Ao tacto: 5-6 horas

Repintura: 24 horas

Rendimento teórico:	 8 - 12 m2/lt., por demão e segundo o estado da superfície. Ponto de inflamação: 42ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COVs 370g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:			Temperaturas de aplicação entre 5 e 35ºC

Máxima humidade relativa do ar: 85%

Não misturar nunca com outras tintas.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

## Produto pronto a aplicar.

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Aplicar sobre superfícies desoxidadas, desengorduradas, limpas, secas e preparadas adequadamente.

Superfícies novas:

Madeira/Gesso:			Aplicar uma primeira demão de primário Selante Acritón.

Uma vez seco, lixar suavemente e aplicar duas camadas finas de Acritón Esmalte -Brilhante.

Ferro/Aço:	Preparar a superfície a esmaltar aplicando uma primeira demão de Primário Antioxidante Acritón. Deixar secar e aplicar duas camadas finas de Acritón Esmalte Forja.

Aço Galvanizado:	Preparar com Wash-Primer ou Acritón Primário Multiusos e aplicar duas camadas finas de Acritón Esmalte Forja.

Superfícies pintadas:

Se a tinta está em bom estado, limpar, lixar suavemente e eliminar o pó, antes de aplicar o esmalte.

Se pelo contrário a tinta está em mau estado, mal aderente e desagregada devera-se eliminar por completo e proceder como se de uma superfície nova se tratasse.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens 750ml e 4 litros.

### ARMAZENAGEM

Excelente até 1 ano, na embalagem original, sem abrir, a temperatura e humidade normais

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.