# ACRITON PRIMÁRIO TALLER

### CODIGO: XTG40___

PropRiedades: Primário sintético modificado mate de secagem rápida.

UTILIZAÇÃO: Indicada como primário de utilização geral para ferro e aço em ambientes moderados onde se precisem períodos de repinturas especialmente curtos. Para estruturas metálicas, máquinas, tubagens, exterior de depósitos, elementos de serralharia, etc.

CARACTERISTICAS

- Fácil aplicação.

- Elevada cobertura.

- Secagem rápida.

Facilita a aplicação de camadas posteriores para acabamento.

## DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Resinas Especiais

Cores:	Vermelho, Cinzento, Preto, Verde.

Densidade:	1,45 -1,60 kg/lt.

Conteúdo em sólidos :50±2% em volume

Rendimento teórico:	12,5 m2/lt

(aplicando 35 microns secos)

Tempo de secagem:

Ao tacto	Manipulável

a 10ºC	   30 minutos	1 hora

a 23ºC      15 minutos        30 minutos

Intervalo de Repintura: Mínimo: 2 horas

Máximo. Não tem

Ponto de inflamação:	27 ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (g) (450/350) Máx. COVs 435 g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha (só para retoques)

Airless (diâmetro bico: 0.18-0.21”, pressão bico: 150 atm) (1)

Limpeza:		Limpar os utensílios com diluente sintéticos Secagem Rápida ou Diluente Clorocaucho imediatamente depois da sua utilização.

Observações:		Se aplicar com temperaturas inferiores a 10ºC ou superiores a 30ºC pode ver-se afectado o conjunto de características identificadas na presente ficha técnica.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

(1) As indicações referentes à aplicação à pistola, são somente orientativas

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Aço novo:

Eliminar os restos de gordura, óxidos, pó, etc.

Aplicar uma ou várias camadas até aparecimento do substrato de Acritón Primário Taller.

Manutenção (repintura):

Se a tinta está em bom estado, eliminar as manchas de gordura, óleo e sujidade. Nas zonas com sistemas com má aderência ou com presença de ferrugem, eliminá-los mediante raspagem/escovagem. Seguidamente limpar com diluente de clorocaucho.

Para obter melhores resultados, reparar com o presente primário as zonas despidas até alcançar o nível de espessura original. Posteriormente aplicar uma camada de Acritón Primário Taller.

Sobre acabamentos de dois componentes, é necessário ensaiar a aderência do Acritón Primário Taller. Em todo o caso, proceder a uma lixagem.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens de 15 lts.

### ARMAZENAGEM

Excelente até 1 ano, na embalagem original, sem abrir, à temperatura e humidade normais.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos