# PREPARAÇÃO MULTIUSOS

### CODIGO: XTI50000

PropRiedades: Primário sintética aderente à base de resinas especiais de elevadas prestações, que proporcionam preparações de grande aderência em diferentes substratos.

UTILIZAÇÃO: Para a protecção e aderência sobre substratos como aço galvanizado, aço laminado a frio, alumínio, latão, cobre, outras ligas ligeiras, PVC e madeiras.

CARACTERISTICAS

- Fácil aplicação.

- Boa cobertura.

- Excelente aderência em diferentes substratos.

Facilita a aplicação de camadas posteriores ao acabamento.

## DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Resinas especiais.

Cor:		Branco

Densidade:	1.42 – 1.48 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	65± 1% em peso

Tempo de secagem: Ao tacto: 30 min.

(20ºC e 65% H.R.)

Total:	24 horas

Repintura: 2 horas

Rendimento teórico:	8-10 m2/lt

Ponto de inflamação:	29 ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COVs 510g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente Sintéticos Secagem Rápida ou diluente Epoxi imediatamente depois da sua utilização.

Observações:			Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC nem superiores a 40ºC.

Humidade relativa máxima de 85%

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Aplicar preferivelmente à trincha para obter um melhor resultado.

Superfícies novas:

Eliminar restos de gordura, óxidos, pó …

Aplicar uma ou várias camadas até cobrir o substrato com Acritón Preparação Multiuso.

Superfícies pintadas:

Se a tinta está em bom estado lixar e limpar eliminando pó, óxido, sujidade e gordura, etc. antes de aplicar Acritón Preparação Multiuso.

Se a tinta está com má aderência, elimina-la por completo e proceder como se de uma superfície nova se tratasse.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens de 750 ml. e 4 litros.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos