ACRITON ISOLANTE

CODIGO: XTI50020

# DESCRIÇÃO	: Primário sintético isolante para superfícies de madeira, gesso e outros substratos porosos não alcalinos.

UTILIZAÇÃO: 	Camada isoladora e de preparação para superfícies de madeira (portas, janelas, etc.), gesso e substratos porosos não alcalinos, tanto de exteriores como de interiores.

# CARACTERÍSTICAS

- Grande poder de isolamento e enchimento.

- Fácil aplicação.

- Excelente flexibilidade.

- Grande aderência sobre madeira e tintas de acabamento.

- Boa nivelação.

- Alto poder cobertura e enchimento.

- Fácil lixagem.

- Boa cobertura.

- Excelente brochabilidade.

- Secagem rápida.

# DATOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Resinas alquídicas.

Diluição:	White spirit

Cor:		Branco

Densidade:	1,55-1,60 kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	79± 1% em peso

Tempo de secagem:

Tacto: 30 min.-1 hora

Total: 3horas (20ºC e 65% H.R.)

Repintura: 24 horas

Rendimento teórico:	13-18 m2/lt. Segundo absorção e tipo de superfície.

Ponto de inflamação: 45ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (g) (450/350) Máx. COVs 340g/l

### CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:	Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC e humidade superior a 80% .

Não convém aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas

do suporte

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar.

### NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura.

Superfícies novas:

Madeira:		Lixar a superfície e eliminar o pó. Aplicar uma primeira camada

de Primário  Selante Acritón. Passadas 12 horas, voltar a lixar suavemente e eliminar o pó antes de proceder à aplicação da camada de Esmalte Acritón.

Gesso:	Lavar com abundante agua o substrato e deixar secar. Aplicar uma primeira camada de Primário Selante Acritón. Uma vez seca, lixar suavemente, eliminar o pó antes de proceder à aplicação da camada de Esmalte Acritón.

Superfícies pintadas:

Se a tinta está em bom estado lixar, limpar e eliminar o pó, antes de aplicar o esmalte Acritón.

Se pelo contrário a tinta está com má aderência, devera-se eliminar por completo e proceder como se de uma superfície nova se tratasse.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens metálicas de 750 ml. e 4 lts.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de um ano desde a sua fabricação, na embalagem original. Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos