##### ACRITON FIXADOR SOLVENTE

CODIGO: XTI50021

DESCRIÇÃO: Solução composta à base de resinas acrílicas especiais, que pelo seu elevado poder de penetração e aderência, está indicada para a preparação e fixação de suportes pulverulentos e como primário aderente de superfícies de cerâmica não porosas.

UTILIZAÇÃO: 	Indicado para fixar superfícies degradadas com o passar do tempo como argamassas de cimento, gesso, betão, tijolo… e para fixar e dar consistência a rebocos antigos e tintas velhas.

# CARACTERÍSTICAS

- Transpirável. Forma uma película permeável ao ar e vapor de água, permitindo a respiração do suporte.

- Liquido insolúvel na água.

- Extraordinária aderência sobre betão, cimento, tijolo, fibrocimento e outros materiais usados na construção.

- Resistente à alcalinidade e salinidade do suporte.

- Grande poder de fixação

- Excelente poder de penetração.

- Secagem rápida.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento: 	Transparente.

Veículo:	Resinas Acrílicas Especiais.

Cor:		Incolor

Densidade:	0,8 – 0,85 Kg/lt.

Conteúdo em sólidos:	 16 ±1% em peso

Tempo de secagem:

Ao tacto: 30 minutos –1 hora Total: 6 horas

Repintura:   24 horas (20ºC e 65% H.R.)

Rendimento teórico: Muito variável segundo porosidade da superfície. Orientativamente 4-7 m2/lt.

Ponto de Inflamação:	41ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (h) (750/750) Máx. COVs 705 g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:		Pode aplicar-se tanto a baixas temperaturas (-20ºC) como a altas temperaturas próprias do verão.

Resistente à chuva depois de 20 min. da sua aplicação em condições normais.

Não misturar nunca com outras tintas.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar.

# NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Não aplicar sobre superfícies asfálticas.

A superfície deve estar totalmente seca.

Superfícies pulverulentas, pouco consistentes ou cal:

Se no substrato há restos de cimento, gesso e materiais que não tenham boa aderência, eliminar mediante uma escovagem profunda.

Se há camadas grossas de cal devem-se eliminar.

Se há frinchas, buracos, etc. betumar.

Lavar a superfície com abundante água, deixar secar e aplicar uma camada de Acritón Fixador.

Superfícies de betão ou lisas não absorventes:

Primeiro desengordurar a superfície a pintar e eliminar mediante

escovagem os restos de cimento, areia, etc.

Com a superfície isenta de resíduos, aplicar Fixador Acritón.

### APRESENTAÇÃO·

### Embalagens 5lt e 20 litros.

### ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos