### ACRITON HIDRÓFUGO

#### TRATAMENTO HIDROFUGANTE DE FACHADAS

#### CODIGO: XTI50022

DESCRIÇÃO	: Líquido incolor à base de polímeros de silicone, para a Impermeabilização de fachadas sem modificar o aspecto natural do suporte.

UTILIZAÇÃO: 	 Impermeabilização de superfícies exteriores sem fissuras, de tijolo à vista, pedra natural e artificial, argamassas de cimento, betão e cal hidráulica, etc. onde se pretenda manter o aspecto natural do suporte.

# CARACTERÍSTICAS

- Penetra profundamente no suporte.

- Não forma película.

- Excelente capacidade hidrófuga. Repelente à agua.

- Devido ao seu efeito de “pérolas”, elimina a porosidade do suporte tratado, e reduz sensivelmente a sujidade, melhorando a auto lavagem.

- Não altera a cor do suporte. É invisível.

- Muito transpirável.

- Resistente aos álcalis.

- Boa resistência aos UVA o que permite obter uma eficácia de longa duração.

- Secagem rápida.

- Fácil aplicação.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Invisível

Veículo:	Polímeros de silicone

Cor:		Incolor.

Densidade:	0.78-0,80 Kg/lt. (aprox.)

Conteúdo em sólidos: 6±1% em peso Tempo de secagem:	Ao tacto: 30 min.

(20ºC e 65% H.R.)

Rendimento teórico:	3-10 m2/lt. por demão.

Ponto de inflamação:	39ºC

Certificações:

- Impermeabilidade à agua:

IMPERMEÁVEL (NFT 30701)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (h) (750/750) Máx. COVs 746 g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo 	Pistola Aerográfica	Pistola Airless

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:	Aconselha-se aplicar este produto com Trincha ou rolo para se obter uma penetração máxima.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Limpar as superfícies deixando-as limpas de pó, gorduras, salitre, fungos, algas, etc.

O revestimento deve estar duro e são. Se tem fendas ou fissuras devem ser tapadas antes da aplicação de Acritón Hidrófugo.

A superfície deve estar completamente seca. Aplicar até à saturação do suporte Acritón Hidrófugo. Recomenda-se aplicar três demãos, uma atrás da outra, sem deixar secar a anterior, para uma eficácia total do produto.

## APRESENTAÇÃO·

Embalagens 5 e 20 litros.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos