### ACRITON PRIMÁRIO ANTI-OXIDANTE

#### CODIGO: XTI50025

DESCRIÇÃO: Primário sintético de secagem rápida, sem pigmentos de chumbo e cromatos, ideal para a protecção de todo o tipo de superfícies de ferro e aço, tanto exteriores como interiores.

UTILIZAÇÃO: Protecção anti-oxidante para estruturas metálicas, grades, varandas, portas, depósitos, candeeiros, maquinas, móveis, electrodomésticos, etc.

# CARACTERÍSTICAS

- Máxima protecção antioxidante.

- Não contém pigmentos de chumbo nem cromatos

- Perfeita aderência sobre aço, ferro e tintas de acabamento.

- Excelente trinchabilidade.

- Grande resistência à agua.

- Secagem rápida.

- Grande cobertura.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento: Mate

Veículo: Resinas alquídicas modificadas

Cor:	Branco

Densidade: 1.40-1,45% kg/lt.

Conteúdo em sólidos:	72 ±2 % em peso.

Tempo de secagem:	(20ºC e 65% H.R.)

Ao tacto: 30 min. Total:	24 horas

Repintura:  mín.: 24 horas

máx.:   5 días

Rendimento teórico:	10 m2 por litro e demão

Ponto de inflamação: 37ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COVs 350g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:			Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC nem superiores a 40ºC.

Humidade relativa máxima de 85%

Não aplicar espessuras superiores a 60 microns por demão, já que a tinta pode não chegar a secar por todo e torna-se mole.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

Aplicar preferivelmente à trincha para obter o melhor resultado

Superfícies novas:

Eliminar os restos de gordura, óxidos, pó…

Aplicar a primeira demão de Acritón Antioxidante.

Passadas 24 horas pode-se aplicar uma segunda demão de produto ou pintar a superfície com esmaltes Acritón. Não deixar passar mais de 5 dias entre a demão de Acritón Antioxidante e a demão de Esmalte Acritón.

Superfícies pintadas:

Se a tinta está em bom estado lixar e limpar e eliminar o pó, óxido, sujidade, gordura, etc. antes de aplicar Acritón Antioxidante.

Se a tinta está com fraca aderência, elimina-la por completo e proceder como se de uma superfície nova se tratasse.

## APRESENTAÇÃO·

Embalagens metálicas de 375 ml., 750ml e 4 litros.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos