### Acritón POLIURETANO para PAVIMENTos

(2 COMPONENTES)

## CODIGO: XTSA6__

DESCRIÇÃO: Tinta para pavimentos industriais interiores, de máxima qualidade à base de resinas especiais de poliuretano e pigmentos de alta solidez que proporcionam revestimentos resistentes à abrasão, atritos, gorduras, óleos minerais, outros agentes químicos e sujidade em geral.

UTILIZAÇÃO: 	Adequado para o tratamento anti pó resistente à abrasão, gorduras, etc. de pavimentos de betão, argamassas de cimento e outros derivados como garagens, oficinas, adegas, naves industriais, fábricas, parques de estacionamento, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Tinta 2 Componentes

- Excelente facilidade de aplicação.

- Excelente cobertura e enchimento.

- Acabamentos: Aderentes, resistentes à abrasão, desgastes, atritos, derrames de gorduras, óleos minerais, outros agentes químicos e sujidade em geral.

- Grande dureza e equilibrada elasticidade.

- Evita a formação de pó, melhora a dureza superficial, evita a erosão e desgaste facilita a sua limpeza tornando o pavimento mais decorativo.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento: Acetinado

Veículo: Resinas Especiais Poliuretano

Cor: Verde, Vermelho Inglês, Cinzento

Densidade Mistura:1,35-1,45 kg/lt.

Volume sólidos: 49-52%

Mistura e Volume: 2 a 1

Vida da Mistura: 3-4 h. A 23ºC

Tempo de secagem: (20ºC e 65% H.R.)

Ao tacto:2-3 horas. Repintura: 8-24 h.

Rendimento teórico: Aprox. 6-129m2/lt. dependendo da rugosidade,  tipo de acabamento e absorção do suporte.

Pontos inflamação: 29º C. (Base) e <6ºC (End)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COVs 360g/l

## Modo de UTILIZAÇÃO

Eliminar o conteúdo da embalagem. Aplicar camadas uniformes.

A aplicação pode ser efectuada com trincha ou rolo.

A superfície deverá estar limpa, seca e bem endurecida (deixar endurecer ao menos um mes), preferivelmente com poro aberto suficiente para melhorar a aderência, livre de partes soltas, pó, gordura, óleo, salitre, incrustações e tudo o que possa afectar a ancoragem.

Aplicar somente quando a humidade relativa seja inferior a 80% e a humidade residual do suporte não ultrapasse os 20%.

Proporção da mistura 100 partes de A e 50 partes de B em volume.

Superfícies novas:

Aplicar uma primeira camada, e sem deixar secar aplicar a segunda camada com produto puro.

Superfícies pintadas:

Eliminar a tinta em mau estado, descascada, etc., e proceder como nas superfícies novas

## APRESENTAÇÃO	Componente Base: 10 e 4 lts.

Catalizador: 5 e 2 lts.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 6 meses desde a sua fabricação, na embalagem original. A temperatura e humidades normais.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos