# ACRITON epoxi Aquoso para pavimentos

# 2 componentes

## CODIGO: XTSB18_ _

DESCRIÇÃO: Pintura de pavimentos industriais, em interiores, de base aquosa e pigmentos de alta solidez que proporciona revestimentos resistentes à abrasão, à esfrega, gorduras, óleos minerais, outros agentes químicos e sujidades em geral.

UTILIZAÇÃO: Adequado para pavimentos de betão, argamassas de cimento e outros derivados, em recintos interiores como garagens, adegas, naves industriais, fábricas, aparcamentos, matadouros, hospitais, laboratórios, etc

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente facilidade de aplicação.

- Boa cobertura e relevo.

- Grande dureza e equilibrada elasticidade.

- Acabamentos aderentes, resistentes à abrasão, desgastes, à esfrega, escorridos de gorduras, óleos minerais, outros agentes químicos e sujidade em geral.

- Eliminar a formação de pó no solo, melhora a dureza superficial, evita a erosão e desgaste e facilita a sua limpeza concebendo um solo mais decorativo.

### DADOS TÉCNICOS

Acabamento:    	Acetinado (40-50%)

Diluição:      		Agua desionizada.

Cor:	Verde, Vermelho inglés, Cinzento.

Densidade Mistura: 	1,4 ( 0.05 kg/litro.

Sólidos em Volume: 50( 1% em peso

Relação da mistura: 4 a 1 em volume.

Pot Life da mistura: 2h a 20ºC.

Intervalo de repintado:

Mínimo: 12 horas a 20ºC.

Máximo: 15 días.

Tempo de secagem:

Ao tacto: 4 horas (20ºC e 65% H.R.)

Transitável: 12 horas a 20ºC (pessoas)

Resistência mecânica: 2 dias a 20ºC (veículos ligeiros)

Resistencia mecânica e química total:

7 días a 20ºC.

Rendimento teórico:   8-10 m2/litro e demão (segundo estado da superfície)

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA  (j)  (140/140) Máx. COVs 99 g/l

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Fornece-se em duas embalagens. Em primeiro lugar agitar perfeitamente ambos os produtos em separado. Depois, misturar e agitar fortemente para garantir uma mistura perfeita.

Preparar a quantidade necessária a utilizar. Uma vez efectuada a mistura pode-se adicionar água (5-10%) para ajustar a viscosidade de aplicação. Não utilizar água salgada, contaminada ou com excesso de calcário.

IMPORTANTE: Antes de aplicar, deixar repousar durante 10-15 minutos de tempo de indução. O pavimento deve estar limpo, seco e bem consolidado. Preferivelmente com rugosidade para melhorar a aderência. Livre de partes soltas, pó, gorduras, óleos e outros produtos que possam afectar a aderência.

A aplicação pode-se realizar com trincha, rolo e pistola, em camadas finas e bem estendidas. Sempre com boa renovação de ar.

Sobre superfícies novas:  		Aplicar duas ou três demãos tal e qual.

Sobre superfícies com tinta velha:	Eliminar a tinta em mau estado e descascada. Proceder como nas superfícies novas.

### APRESENTAÇÃO

## Base 16 Lt. e 4 Lt.

Catalizador 4 Lt. e 1 Lt.

### ARMAZENAGEM

## 3 Meses na embalagem original e sem abrir.

Preservar as embalagens das geadas.

Evitar a exposição directa do sol.

Intervalo de temperatura 5-35ºC, temperaturas inferiores e superiores podem degradar o produto.

OBSERVAÇÕES: 	Todos os tempos de secagem e repintura fornecidos nesta ficha técnica

correspondem a uma temperatura ambiente de 20ºC.

A temperaturas inferiores aumentam os valores indicados.

### PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto.

Data de edição: Abril 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.