### ACRITON EPOXI PARA PAVIMENTOS

### (2 componentes)

### CODIGO: XTsf___

DESCRIÇÃO: Tinta para pavimentos industriais interiores, de máxima qualidade à base de resinas de Epoxi especiais e pigmentos de alta solidez. Ideal para conseguir revestimentos anti pó resistentes à abrasão, a gorduras, a óleos minerais, etc.

UTILIZAÇÃO: 	Adequado sobre pavimentos de betão, argamassas de cimento e outros derivados em garagens, laboratórios, adegas, naves industriais, fábricas, parques de estacionamento, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Tinta de 2 componentes.

- Excelente facilidade de aplicação.

- Boa cobertura e relevo.

- Acabamentos: Aderentes, resistentes à abrasão, desgaste, lavagens, escorridos de gorduras, óleos minerais, outros agentes químicos e sujidades em geral.

- Grande dureza e equilibrada elasticidade.

- Elimina a formação de pó, melhora a dureza superficial, evita erosão, desgaste, facilita a limpeza e torna o pavimento mais decorativo.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento: Acetinado

Veículo: Resinas Epoxi

Cor: Verde, Vermelho Inglês, Cinzento

Densidade (mistura): 1,50-1,70 kg/lt.

Volume sólidos: 33-40%

Mistura em Volume: 4 a 1

Vida da mistura: 8-10 h. A 20ºC

Tempo de secagem: (20ºC y 65% H.R.)

Ao tacto: 1-2 horas.

Repintura: 12-24 horas

Rendimento teórico: 12-14m2/lt. dependendo da rugosidade,  tipo de acabamento e absorção do suporte.

Ponto inflamação:26º C.

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COVs 360g/l

## Modo de UTILIZAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem, utilizando um misturador potente.

Aplicar em camadas uniformes.

A aplicação pode-se efectuar à trincha ou ao rolo.

A superfície deve estar limpa, seca e bem consistente (deixar secar ao menos um mes), preferentemente com poro aberto suficiente para melhorar a aderência, livre de partes soltas, pó, gordura, óleo, salitre, incrustações e tudo que possa afectar a ligação.

Recomenda-se abrir o poro por meios mecânicos, tais como lixagem ou decapagem. Estes facilitam a aderência aumentando muito a vida da aplicação no tempo.

Aplicar somente quando a humidade relativa seja inferior a 80% e a humidade residual do suporte não ultrapasse 20%.

Superfícies novas:

Aplicar duas ou três demãos, deixando 24 horas entre camadas.

Superfícies pintadas:

Eliminar a tinta em mau estado, descascada, etc., e proceder como nas superfícies Novas.

## APRESENTAÇÃO·

## Base 16 lt. e 4 lt.

Catalizador 4 lt. e 1 lt.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 6 meses desde a fabricação, na embalagem original.

A temperatura e humidade normais.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos