### Acritón SINALIZAÇÕES

## CODIGO: XTSF6___

DESCRIÇÃO: Tinta de sinalização horizontal à base de resinas modificadas e pigmentos de grande solidez. Este produto proporciona excelente sinalização em cidades de tráfego intenso, auto-estradas etc.

UTILIZAÇÃO: 	Adequado para sinalização horizontal de estradas, cidades, auto-estradas. Sobre todo tipo de imóveis: asfalto, cimento, etc.

# CARACTERÍSTICAS

- Excelente facilidade de aplicação.

- Boa cobertura e enchimento.

- Excelente aderência.

- Boa resistência à abrasão.

- Adequado equilíbrio dureza elasticidade.

- Alta durabilidade.

# DADOS TÉCNICOS

Acabamento:	Mate

Veículo:	Resinas modificadas.

Cor:		Amarelo e Branco

Densidade:	1.30 – 1.40 Kg./lt.

Conteúdo em sólidos:	65± 15% em peso

Tempo de secagem: (20ºC e 65% H.R.)

Ao tacto: 15-30 minutos

Repintura: 12 horas

Rendimento teórico:	Aprox. 6-7 m2/lt.

Ponto de inflamação: 15.5ºC

Etiqueta COVs:

2.004/42/IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500g/l

## CONDIÇÕES APLICAÇÃO

Utensílios de aplicação:	Trincha/ Rolo

Limpeza:	Limpar os utensílios com diluente sintéticos e oleosos imediatamente depois da sua utilização.

Observações:	Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC e humidades superior a 80%

Não convém aplicar em pleno sol ou com temperaturas elevadas do suporte.

Eliminar o conteúdo da embalagem.

Não necessita diluição.

Produto pronto a aplicar

## NORMAS DE APLICAÇÃO

Agitar bem o conteúdo da embalagem.

A superfície devem estar limpas, secas e sem gordura

Superfícies novas:

Aplicar uma ou duas camadas, tal como vem na embalagem.

Superfícies pintadas:

Se a tinta está em bom estado lixar e limpar eliminando pó, óxido, sujidade e gordura.

Se a tinta está com má aderência, elimina-la por completo e proceder como se de uma superfície nova se tratasse.

## APRESENTAÇÃO·

Embalagens de4lt.

## ARMAZENAGEM

Tempo máximo de 1 ano desde a fabricação, na embalagem original.

Evitar a exposição directa do sol.

PRECAUÇÕES

Antes da sua utilização deve ler atentamente a etiqueta da embalagem.

Mais informações Consultar Ficha de Segurança do produto

INFLAMAVEL.

Manter fora do alcance das crianças.

Não respirar os vapores dos aerossóis (se aplicar à pistola).

Evitar o contacto com a pele.

Em caso de ingestão não provocar o vómito: consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem.

Data de edição: Março 2009

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados dois anos da sua edição.

INDUSTRIAS TITAN, S. A.

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona ESPAÑA

Tel.: + 34 934 797 494

Fax: + 34 934 797 495

###### R. Fonte Cova - Ap. 2020

4471-908 Avioso Maia

PORTUGAL

Tel: + 351 229 865 450

Fax: + 351 229 810 764

www.acriton.es - info@acriton.es

Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos